Синтез, строение и электролюминесценция разнолигандных комплексов европия с батофенантролином

Асландуков А.Н.1

Студент 2 курса магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: aslandukov_andrew@mail.ru

В настоящее время OLED-технология (OLED – органический светоизлучающий диод) очень бурно развивается, о чем свидетельствует рост объемов производства техники с OLED-дисплеями. Для достижения высокой чистоты света в OLED, необходимы узкие эмиссионные полосы, поэтому перспективными эмиссионными материалами являются координационные соединения лантанидов с органическими лигандами (КС Ln), которые до сих пор мало изучены в этой области применений. Характеристики конечного OLED-устройства прежде всего зависят от свойств эмиссионного материала: квантового выхода фотолюминесценции, времени жизни возбужденного состояния, подвижности носителей заряда, энергии граничных орбиталей и морфологии образуемых тонких пленок. Поэтому актуальной задачей является выявление связи состав – структура – физико-химические свойства – эффективность электролюминесценции для потенциальных эмиттеров на основе КС Ln.

В качестве объектов исследования выбраны разнолигандные комплексы европия с батофенантролином. Батофенантролин был выбран в качестве нейтрального лиганда, поскольку он эффективно сенсибилизирует люминесценцию иона европия и обеспечивает электрон-транспортные свойства комплекса, а анионные лиганды – варьируемый параметр, поэтому они были выбраны из различных классов (Рис. 1). Целью этой работы стало изучение влияния природы анионного лиганда в разнолигандных комплексах европия с батофенантролином на физико-химические свойства комплексов и характеристики OLED.

| mfb- | pfb- | oac- | piv- | acac- | tta- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Анионные лиганды используемы в работе

Комплексы были синтезированы в виде порошков, состав комплексов Eu(L)3(Bphen) (L = mfb-, pfb-, oac-, piv-, tta-, acac-) устанавливали по совокупности данных РФА, термического анализа, 1H ЯМР спектроскопии. Для комплексов Eu(L)3(Bphen) (L = mfb-, pfb-, piv-, acac-) были получены монокристаллы и определены кристаллические структуры. Оказалось, что исследуемые карбоксилаты имеют димерное строение, в то время как Eu(acac)3(Bphen) – мономерное.

Все комплексы обладают интенсивной ионной люминесценцией европия, квантовый выход которой варьируется от 15% до 90%. Для всех комплексов были определены времена жизни возбужденного состояния, величины подвижности носителей заряда, энергии граничных орбиталей, а также изучена морфология их тонких плёнок.

Тестирование комплексов в OLED c одинаковыми гетероструктурами ITO/PEDOT:PSS/PolyTPD/Eu(L)3(Bphen)/OXD-7/LiF/Al, где эмиссионный слой наносился из раствора показало, что яркость электролюминесценции диодов на основе Eu(acac)3(Bphen) и Eu(tta)3(Bphen) в несколько раз превосходит яркость диодов на основе карбоксилатов Eu(L)3(Bphen) (L = mfb-, pfb-, oac-, piv-). Анализ измеренных характеристик комплексов показал, что конечные характеристики OLED коррелируют с величинами подвижностей носителей заряда и временами жизни возбужденного состояния.