Высвобождение моксифлоксацина из липосомальных форм, функционализированных хитозан-маннозой

Якимов И.Д., Ле-Дейген И.М., Курдяшова Е.В.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: yaki99va@yandex.ru

Моксифлоксацин (МФ) -- антибактериальный препарат широкого спектра действия, вошел в арсенал врачей для лечения многих тяжелых бактериальных инфекций, в частности, туберкулёза. Известно, что Mycobacterium tuberculosis поражает альвеолярные макрофаги лёгкого. На поверхности данных клеток активно экспрессируется манноза-связывающий рецептор, следовательно для более эффективной доставки целесообразно включать МФ в липосомальные наноконтейнеры, функционализированные мукоадгезивным полимером хитозан-маннозой. Целью настоящей работы является определение влияния молекулярной массы маннозилированного хитозана на высвобождение МФ в модельных средах: 0,02 М натрий-фосфатном буферном растворе pH 7,4 и 0,02 М натрий-ацетатный буферный раствор рН 5,5. Поскольку МФ обладает характеристическими спектрами в УФ-области (пик 295 нм) и спектром эмиссии флуоресценции, в качестве основных аналитических методов были выбраны УФ- и флуоресцентная спектроскопия.

Установлено, что оптимальный линейный диапазон градуировочной зависимости для МФ, полученной методом флуоресцентной спектроскопии, составил от 10-6 до 10-5 М. рН оказывает значительное влияние на спектр эмиссии МФ: длина волны возбуждения для обеих сред составляет 295 нм, однако положение максимума эмиссии при рН 7,4 – 468 нм, в то время как при рН 5,5 – 508 нм. Тангенс угла наклона линейной аппроксимации градуировочной зависимости при рН 7,4 (9,80*106) превышает оный при рН 5,5 (5,5*105) в 1,8 раза.  Данные различия связаны, по-видимому, с разным состоянием ионогенных групп МФ.

Полоса поглощения МФ в УФ-спектре менее чувствительна к рН среды, оптимальный линейный диапазон градуировочной зависимости составил от 5*10-6 до 3*10-5 М, причем тангенс угла наклона градуировочной зависимости составлял 3,2*104 при рН 7,4 и 1,0*104 при рН 5,5. Таким образом, флуоресцентная спектроскопия, как минимум, на порядок более чувствительна к содержанию МФ в растворе, что делает её более привлекательным методом анализа.

Результаты от УФ- и флуоресцентной спектроскопии по исследованию кинетики высвобождения МФ из липосом состава дипальмитоилфосфатидилхолин:кардиолипин=80:20, покрытых маннозилированным хитозаном, хорошо согласуются между собой. Установлено, что без полимерного покрытия МФ практически полностью высвобождается (80%) из липосом уже спустя 120 минут вне зависимости от рН.  При использовании маннозилированного хитозана высвобождение значительно замедляется, причем этот эффект более выражен для системы с рН 7,4. К 120 минутам из комплекса липосом с маннозилированным хитозаном с исходной ММ 90-120 кДа высвобождается не более 20% МФ при рН 5,5, а при рН 7,4 не более 13%. Для комплексов с маннозилированным хитозаном с исходной ММ 5 кДа наблюдалось меньшее различие: не более 20% при рН 5,5 и не более 17% при рН 7,4.

Таким образом, комплексообразование позволяет значительно замедлить процесс высвобождения МФ из липосомальных форм, при этом подбор молекулярной массы исходного хитозана может влиять на рН-чувствительность разработанных систем.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00134.