Получение и характеристика частиц на основе фосфата кальция в качестве носителей лекарственных средств в офтальмологии

Попова Е.В.

Аспирант 1 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: popova.ekaterina1995@gmail.com

Для лечения заболеваний глаз наиболее часто используются лекарственные средства в форме водных растворов. Однако при местных инстилляциях только 1-5% препарата проникает во внутренние области глаза. Это связано с барьерным действием роговицы, а также со смывом препарата слезной жидкостью. Таким образом, одной из важнейших задач при лечении заболеваний глаз является увеличение степени проникновения препаратов во внутренние области глаза. Один из возможных подходов к решению данной проблемы – внедрение лекарственных средств в частицы различной природы.

Цель настоящей работы – получение и характеристика кальций-фосфатных частиц, содержащих лекарственный препарат и покрытых хитозаном с молекулярной массой 5 кДа и гликоль-хитозаном с молекулярной массой 72 кДа. В качестве лекарственного препарата выбран ингибитор ангиотензин-превращающего фермента эналаприлат, поскольку местное введение эналаприлата в глаз в водном растворе приводит к снижению внутриглазного давления и улучшению гидродинамики глаза.

Оптимизированы условия получения кальций-фосфатных частиц: концентрация исходных солей, концентрация стабилизирующего агента, мощность и время ультразвукового воздействия. В итоге получены частицы с гидродинамическим  диаметром 100 нм и с поверхностным зарядом -27 мВ, состоящие из аморфизованного гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2).  Подобраны условия покрытия кальций-фосфатных частиц двумя видами хитозана. Частицы с включенным эналаприлатом и покрытые 5 кДа хитозаном характеризовались диаметром 180 нм и зарядом поверхности +7 мВ, покрытые гликоль-хитозаном 72 кДа – 260 нм и +16 мВ. Определение размера частиц производили  методами динамического рассеяния света и сканирующей электронной микроскопии. Процент включения лекарственного препарата составил около 70%. Продемонстрировано более эффективное и пролонгированное снижение внутриглазного давления in vivo при капельном введении в глаз частиц, содержащих эналаприлат, по сравнению с водным раствором эналаприлата. Показано, что покрытые двумя видами хитозана частицы стабильны при хранении при 4°С по крайней мере в течение месяца.