Структурно-функциональные свойства липосомальной формы моксифлоксацина с эффектом нацеливания на альвеолярные макрофаги легкого

Рокосовина В.В.,1 Ле-Дейген И.М.1, Кудряшова Е.В.1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: viktoria.rokosovinaa@gmail.com

Моксифлоксацин (МФ) представляет собой антибактериальный препарат класса фторхинолонов, который эффективно борется со многими патогенами, в том числе с Mycobacterium tuberculosis. Из литературы известно, что при туберкулезе легких бактерии поражают альвеолярные макрофаги, на поверхности которых экспрессируется манноза-связывающий рецептор. Для более эффективной доставки целесообразно включать МФ в липосомы, функционализированные полимером хитозан-манноза. Целью настоящей работы является определение влияния липидного состава на строение липосомальных форм МФ и на величину константы диссоциации комплекса липосомальная форма МФ – маннозилированный хитозан. В качестве основных методов анализа были выбраны ИК-спектроскопия Фурье и метод динамического светорассеяния.

Установлено, что при пассивной загрузке в нейтральные липосомы, состоящие из дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ), эффективность загрузки составляет 60%, в то время как присутствие 20% массовых анионного фосфолипида кардиолипина (КЛ) достоверно повышает данный параметр на 10-15%. Таким образом, анионная природа липосом позволяет более эффективно загружать МФ, по-видимому, за счёт взаимодействия положительно заряженного гетероцикла МФ с фосфатными группами КЛ.

Комплексообразование с маннозилированным хитозаном изучено на примере полимера с исходной молекулярной массой 90-120 кДа (ХитМан90). Исследовано влияние предварительной инкубации при 37°С на эффективность комплексообразования. Методом ИК-спектроскопии Фурье установлены основные сайты связывания полимера с бислоем: в случае нейтральных липосом – карбонильные группы липидов, в случае анионных – фосфатные группы. Получены изотермы сорбции полимера на липосомах; дальнейшая линеаризация данных изотерм в координатах Скетчарда позволила рассчитать величину констант диссоциации: 1,2*10-4M для ненагретых и практически линейное уменьшение единиц константы при увеличении длительности инкубирования. Уже 15-минутный нагрев обеспечивает величину константы 9,0*10-5М, а нагревание в течение часа позволяет уменьшить значение константы практически на порядок 3,5*10-5М и сделать вывод, что предварительный нагрев позволяет улучшить эффективность связывания для анионных липосом, в то время как для нейтральных липосом достоверного влияния нагрева на данный процесс не установлено. По-видимому, это связано с недоступностью фосфатных групп ДПФХ для взаимодействия с аминогруппами хитозана.

Для подтверждения полученных результатов исследовали увеличение гидродинамического радиуса везикул и изменение их ζ-потенциала. Установлено, что для анионных липосом насыщение наступает при 2-4 кратном основомольном избытке полимера, причем средний размер полимерной шубы составляет 10 нм. Сорбция сопровождается нейтрализацией ζ-потенциала. Для нейтральных липосом также наблюдается рост гидродинамического радиуса, однако без явных трендов и без выраженной нейтрализации заряда, что указывает на разные механизмы взаимодействия.

Таким образом, в случае анионных липосом ключевым фактором взаимодействия везикул с ХитМан90 является электростатические взаимодействия, в то время как для нейтральных липосом, по-видимому, имеет место неспецифическая сорбция полимера на поверхности бислоя.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00134.