Исследование свойств промышленных наноалмазов полученных при детонации взрывчатых веществ

Колесова Анастасия Андреевна

Аспирант

Петров Евгений Анатольевич

Преподаватель

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск

E–mail: kolesova_aa2010@mail.ru ; htemi@bti.secna.ru

Искусственные алмазы во всем мире относятся к стратегическим материалам, так как играют важную роль в развитии промышленной индустрии. Принципиально новые возможности для реализации прогрессивных технологий появились после создания нового детонационного метода синтеза алмазов [1]. Синтез осуществляется при детонации взрывчатых веществ во взрывной камере, при этом в конденсированных продуктах детонации образуются наноуглерод и наноалмаз с высоким массовым выходом. Наноалмазы (НА) детонационного синтеза, это уникальный материал, сочетающий в себе свойства алмаза и преимущества наноструктур. В практике находят применение НА детонационного синтеза, полученные, как из углерода молекулы взрывчатого вещества (ДНА), так и из смеси ВВ с добавкой графита (ДАЛАН). Области применения НА определяются дисперсностью кристаллитов, реакционной способностью и агрегативным состоянием порошков НА в различных средах.

В связи с этим в работе исследовались основные физико-химические свойства промышленных ДНА и ДАЛАН. Оценивались: фазовый и элементный состав; кристаллическая структура; размеры кристаллитов и удельная поверхность; термическая стойкость; распределение частиц по размерам агрегатов в порошках и в водной среде. Результаты и методы исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные физико-химические свойства ДНА и ДАЛАН

| Показатели | ДНА | ДАЛАН | Методы исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Кристаллическая решетка | кубическая | кубическая | рентгенофазовый |
| Параметры решетки, [нм] | 0,3555 ±0,0003 | 0,3556 ±0,0004 | рентгеноструктурный |
| Микроискажение второго рода | (38-43)•10-3 | (45-66)•10-3 | рентгеноструктурный |
| Размер кристаллитов [нм] | 4,7-5,2 | 6,8-7,4 | рентгеноструктурный |
| Удельная поверхность [м2/г] | 220-246 | 21-32 | адсорбционный, метод БЭТ |
| Размеры частиц (зернистость) [нм] | 7,6-8,5 | 58-89 | расчет по данным БЭТ |
| Элементный состав [%]: углерод водород азот кислород зольность | 86-88 0,8-1,2 1,7-2,1 9,7-10,3 0,1-0,3 | 93-95 0,3-0,9 0,0 3,7-4,6 0,1-0,3 | элементный анализатор Thermo Quest при сжигании 900 ˚С |
| Плотность: насыпная пикнометрическая | 0,21-0,31 3,05-3,21 | 0,78-0,85 3,35-3,48 | гелиевая пикнометрия |
| Температура окисления [˚С]: начальная максимальная | 540-580 590-614 | 630-650 693-714 | дифференциально-термический термогравиметрический |
| Теплота сгорания [кДж/г] | 35,7-45,6 | 30,2-35,15 | дифференциально-термический |
| Диаметр агрегатов в порошке [мкм]: среднемассовый медианный | 2,5-3,3 2,2-5,6 | 2,6-3,2 2,5-3,2 | видеопроцессор OLYNPUS OMEC DC130 |
| Диаметр агрегатов в суспензии [мкм]: средний медианный | 35,2-63,4 21,3-48,3 | 14,1-21,2 9,1-11,3 | лазерный анализатор Horiba LA 950 |
| Диаметр агрегатов в суспензии после обработки ультразвуком [мкм]: средний медианный | 2,3-4,7 1,8-5,6 | 3,4-6,1 3,0-6,1 | лазерный анализатор Horiba LA 950 |

В связи с тем, что НА образуются за доли микросекунд в сильно неравновесных условиях, они обладают рядом свойств, специфичных для наноматериалов. Для наноразмерных частиц поверхность по отношению к их объему существенно больше, чем для крупных кристаллов, поэтому проявляются физико-химические свойства поверхностных слоев. По данным ИК-спектроскопии и полярографии, поверхность НА содержат гидроксильные, карбоксильные и карбонильные группы, в следствии чего содержание углерода в продуктах снижается. Порошки НА содержат 86-95% основного вещества, а также азот, водород, кислород. Содержание углерода для ДНА заметно ниже, чем для ДАЛАН, выше содержание водорода, азота и кислорода. В ДАЛАН отсутствует азот, и это может быть связано с разными кинетическими условиями зарождения и роста кристаллитов НА в детонационной волне [2]. Исследования фазового состава показали [3], что в порошках, на диаграммах которых нет посторонних линий, все отражения соответствуют линиям алмаза кубической модификации. В зависимости от условий синтеза иногда присутствует аморфная фаза в количестве от 30 до 70% со свойствами, более близкими к алмазу. Параметры кристаллической решетки ДНА и ДАЛАН отличаются от природного алмаза. Решетка сжата и деформирована, о чем свидетельствуют данные по микроискажениям второго рода. Размеры кристаллитов для ДАЛАН больше, чем для ДНА примерно в 1,5 раза, а по удельной площади поверхности отличаются на порядок. Сравнение размеров кристаллитов с зернистостью показывают, что ДНА – монокристаллические образования, а ДАЛАН – поликристаллические, собранные на стадии синтеза из кристаллитов размером 6,8-7,4 нм в частицы с размером 58-89 нм.

Развитая поверхность и дефектность структуры приводит к появлению «запасенной энергии», повышению реакционной способности. Судя по термической стойкости на воздухе, реакционная способность для ДНА выше, чем для ДАЛАН, в целом выше и теплота сгорания. Ненасыщенные поверхностные связи и поверхностные энергии приводят к агрегации НА, образуя последовательную иерархическую систему первичных, вторичных и т.д. агрегатов. Рыхлость агрегатов по мере их укрупнения растет, а плотность падает. В порошках ДНА и ДАЛАН размеры агрегатов примерно равны, в водных суспензиях образуются более крупные агрегаты.

Исследования показали, что главное отличие ДНА и ДАЛАН заключается в кристаллической структуре и размерах частиц. Этим объясняются и другие отличия: по содержанию углерода; реакционной способности; энергонасыщенности и склонности к образованию агрегатов. Элементный и фазовый состав НА воспроизводим и стабилен. Размерами кристаллитов, зернистостью и энергоемкостью в рамках детонационного метода получения можно управлять. Как промышленные наноматериалы ДНА и ДАЛАН перспективны для применения в материаловедении и наноиндустрии.

Исследование выполнено при финансовой поддержки РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-19070 МК.

Литература

- Сакович Г.В. Результаты исследований физико-химических процессов детонационного синтеза наноалмазов / Г.В. Сакович. А.С. Жарков, Е.А. Петров // Российские нанотехнологии, 2013. Т. 8. №9-10. С. 11-20.

- Петров Е.А. Физико-химические свойства наноалмазов детонационного синтеза / Е.А. Петров, А.А. Колесова, А.В. Балахнина, Н.В. Кузнецова, Н.В. Аверьянова, А.Б. Прибавкин // Южно-Сибирский научный вестник. – 2019. – № 3. – с. 121-125.

- Соловьева К.Н. Текстура поверхности и субструктура промышленных детонационных наноалмазов / К.Н. Соловьева, А.А. Колесова, Е.А. Петров, М.А. Химич // Южно-Сибирский научный вестник. – 2020. – № 6. – с. 22-30.