Исследование свойств эластомеров на основе изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков

Тапыев С.А. 1, Охлопкова А.А.1, Дьяконов А.А.1,2

Студент, 4 курс специалитета

1ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет», Якутск, Республика САХА (Якутия), Россия

2Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, Якутск, Республика САХА (Якутия), Россия

E–mail: tapyev97@mail.ru

Основными причинами поломок автотехники в зимний период эксплуатации является выход из строя резинотехнических изделий по причине низкой морозостойкости в сочетании с низкой агрессивостойкостью к углеводородным средам. В связи с этим целью данной работы является исследование соотношения агрессивостойкого бутадиен-нитрильного каучука и морозостойкого изопренового каучука в резиновой смеси на свойства эластомеров.

Согласно литературному обзору [1], повышенной агрессивостойкостью к углеводородным средам обладают резиновые смеси на основе фторкаучуков, эпихлоргидринового, бутадиен-нитрильного и поливинилхлоридного каучуков. Повышенной морозостойкостью [2] обладают эластомеры на основе силоксановых, бутадиеновых и изопреновых каучуков.

Для исследования свойств эластомеров на основе комбинации каучуков рассматривались сочетания бутадиен-нитрильного каучука марки БНКС-18 с изопреновым каучуком марки СКИ-3. Резиновые смеси изготавливались на резиносмесителе Brabender при начальной температуре смешения 40 ˚С. Рецептура резиновой смеси: каучуки СКИ-3 (0, 20, 40, 60, 80, 100 мас.ч.) и БНКС-18 (100, 80, 60, 40, 20, 0 мас.ч.) соответственно; стеариновая кислота (2 мас.ч.); каптакс (1,5 мас.ч.); дифенилгуанидин (1 мас.ч.); оксид цинка (5 мас.ч.); сера (2 мас.ч.); технический углерод П-550 (50 мас.ч.). Общее время смешения ингредиентов резиновой смеси составляет 20 минут.

В работе приводится исследования упруго-прочностных свойств (ГОСТ 270-75), действие агрессивных сред (ГОСТ 9.030-74).

Результаты исследования свойств эластомеров приведены в табл. 1.

Таблица 1. Свойства эластомеров на основе совмещения БНКС-18 с СКИ-3

| Свойства вулканизатов | Рецептуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ℇp, % | 241 | 214 | 192 | 301 | 459 | 425 |
| fр, МПа | 16,5 | 12,5 | 12,6 | 14,3 | 15,7 | 14,5 |
| ΔQ, % | 3,6 | 11,6 | 23,5 | 37,3 | 53,3 | 60,4 |

ℇp, % - относительное удлинение при разрыве; fр, МПа - условная прочность при разрыве; ∆Q, %- степень набухания в среде масла ВМГЗ.

Как видно из табл. 1, с повышением содержания СКИ-3 в резиновой смеси увеличивается относительное удлинение при разрыве, но понижается прочность и агрессивостойкость.

Литература

- Петрова Н.Н. Морозостойкие и маслобензостойкие материалы на основе смесей эластомеров : дис. – МГУ им. МВ Ломоносова, 1995.

- Чайкун А.М., Елисеев О.А., Наумов И.С., Венедиктова М.А. Особенности построения рецептур для морозостойких резин // Авиационные материалы и технологии. 2013. №3 (28).