Синтез наночастиц серебра путём восстановления ионов серебра цитратом натрия и экстрактом цикория

Евдокимова И.А., Шестаков М.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”,

Инженерно-физический институт биомедицины, Москва, Россия

E–mail: evdokimovairina98@yandex.ru

Традиционными методами синтеза наночастиц серебра являются методы Ли-Мейзеля, СВЧ-синтез, термическое разложение и т.п [1]. Указанные методы имеют ряд таких недостатков как необходимость проведения дополнительной очистки продуктов синтеза и необходимость использования различных поверхностно-активных веществ для предотвращения агломерации наночастастиц в растворах. Методы “зеленой химии” лишены упомянутых недостатков, т.к. в них используются только безвредные для живых организмов реактивы [2, 3]. Это делает перспективным использование методов “зеленой химии” для синтеза наночастиц и их применения в различных антибактериальных препаратах [4].

В настоящей работе был осуществлен синтез наночастиц серебра путём восстановления ионов серебра из водного раствора нитрата серебра. В качестве восстановителя были использованы цитрат натрия и экстракт цикория. Полученные наночастицы были охарактеризованы при помощи методов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и видимой-инфракрасной спектрофотомерии. Исследование СЭМ показало, что при использовании цитрата натрия получаются наночастицы сферической формы с размерами от нескольких до десятков нанометров. В случае использования в качестве восстановителя экстракта цикория наряду с наночастицами сферической формы были получены наночастицы кубической формы. Размеры наночастиц сферической формы достигают нескольких десятков нанометров, а размеры кубических наночастиц составляют сотни нанометров. Видимая-инфракрасная спектрофотометрия показала, что наночастицы синтезированные обоими методами имеют максимум поглощения около 410 - 440 нм. Данное значение является типичным для наночастиц серебра, полученных цитратным методом [5]. Мы полагаем, что полученные наночастицы могут быть перспективны для создания различных антибактериальных медицинских препаратов.

Литература

1. García-Barrasa J., López-de-Luzuriaga, Monge M., Silver nanoparticles: synthesis through chemical methods in solution and biochemical applications. // Centr. Eur. J. Chem. 2011, № 9. P. 7-19.

2. Hemmati S., Rashtiani A., Zangeneh M.M., Mohammadi P., Zangeneh A., Veisi H., Green synthesis and characterization of silver nanoparticles using Fritillaria flower extract and their antibacterial activity against some human pathogens // Polyhedron. 2019, № 158. P. 8-14.

3. Rolima W.R., Pelegrino M.T., de Araújo Lima B., Ferraz L.S., Costa F.N., Bernardes J.S., Rodigues T., Brocchi M., Seabra A.B., Green tea extract mediated biogenic synthesis of silver nanoparticles: Characterization, cytotoxicity evaluation and antibacterial activity // Appl. Surf. Science 2019, № 463 p. 66-74.

4. Kędziora A., Speruda M., Krzyżewska E., Rybka J., Łukowiak A., Bugla-Ploskońska G. Similarities and Differences between Silver Ions and Silver in Nanoforms as Antibacterial Agents // Int. J. Mol. Sci. 2018, № 19. P. 444.

5. Lee P.C., Meisel D. Adsorption and Surface-Enhanced Raman of Dyes on Silver and Gold Sols // J. Phys. Chem. 1982, № 86. P. 3391 – 3395.

Благодарности

Авторы благодарны Российскому научному фонду (проект № 19-72-30012) за финансовую поддержку исследования.