Изучение электропроводности растворов тетрафтороборатов тетраэтиламмония и 5-азонияспиро[4,4]нонана в ацетонитриле и пропионитриле

Левин М.М., Архипова Е.А., Иванов А.С.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: mikhail.levin@chemistry.msu.ru

Благодаря высокой термической стабильности, низкому давлению насыщенных паров и широкому значению электрохимического окна ионные жидкости (ИЖ) активно используют в устройствах хранения и преобразования энергии. Одним из недостатков ИЖ является их высокая вязкость. Использование органических растворителей позволяет существенно улучшить транспортные свойства таких систем.

В данной работе изучена электропроводность растворов ионных жидкостей (Рис. 1а)  тетрафторобората 5-азонияспиро[4,4]нонана ([(CH2)4N(CH2)4][BF4]) и тетрафторобората тетраэтиламмония ([Et4N][BF4]) в ацетонитриле (AN) и пропионитриле (PN). Анализ концентрационной зависимости проведён при помощи уравнения Кастила-Амиса [1]. Наличие максимума на кривых (Рис. 1б) обусловлено влиянием двух факторов: увеличение электропроводности в области низких концентраций связано с увеличением числа носителей заряда при росте доли ИЖ в растворе; уменьшение электропроводности в области высоких мольных долей связано с усилением ион-ионных взаимодействий. Наибольшее значение электропроводности (57,4 мСм/см при 25°С) получено для [(CH2)4N(CH2)4][BF4] в AN.   Температурные зависимости электропроводности изучены с использованием трёх подходов, основанных на уравнениях Аррениуса, Литовица и Вогеля-Фулчера-Тамманна (ВФТ) [2]. Энергия активации электропроводности, рассчитанная на основе данных подходов, падает при уменьшении концентрации ИЖ вследствие увеличения подвижности носителей заряда и снижения вязкости рассматриваемых систем.

Рис. 1. Ионные жидкости (а). Концентрационные зависимости электропроводности растворов ИЖ в AN и PN (б).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 18-13-00217).

Литература

1. Casteel J. F., Amis E. S. Specific Conductance of Concentrated Solutions of Magnesium Salts in Water-Ethanol System // Chem. Eng. Data. 1972, №17 (1). p. 55–59.

2. Arkhipova E. A., Ivanov A. S., Maslakov K. I., Savilov S. V., Lunin V. V. Effect of cation structure of tetraalkylammonium- and imidazolium-based ionic liquids on their conductivity // Electrochimica Acta, 2019, №297. p. 842-849.