Способ квалифицированной очистки кубовых остатков производства полиизопрена.

Итахунов Р.Н.

Студент, 2 курс магистратуры

Тольяттинский государственный университет, институт химии и энергетики, Тольятти, Россия

E-mail: itachunovradik@gmail.com

Предлагается способ квалификационной очистки отходов производства изопрена. Способ заключается в олигомеризации непредельных соединений в присутствии гетерогенного катализатора. Показано изменение содержания непредельных соединений при использовании различных катализаторов, а также различная активность катализаторов к данному процессу.

В работе использовался кубовый остаток стадии ректификации возвратного растворителя производства полиизопренового каучука. Кубовый остаток представляет собой темную непрозрачную жидкость, содержащую до 20 % масс. толуола, до 10 % масс. других ароматических углеводородов, до 30 % димеров и тримеров изопрена, а также углеводороды С8 и выше.

В основу способа очистки растворителей положен процесс олигомеризации непредельных соединений. Олигомеризацией принято называть реакцию ограниченной полимеризации [1]. Из различных известных кислотных катализаторов олигомеризации олефинов в промышленных процессах наибольшее применение нашли фосфорнокислотные катализаторы, в том числе фосфорная кислота без носителя.

Были опробованы различные катализаторы для проведения процесса олигомеризации. Наибольшую активность проявили сульфокатионит КУ-2-23-ФПП и ионообменная смола Tulsion.

Процесс проводился в реакторе при постоянном перемешивании и нагреве реакционной смеси в интервале от 60оС до 80оС. Содержание непредельных соединений определяли методом йодометрии, и оно составило 12 г на 100 г исходного образца [2]. Во всех проведенных опытах происходило визуально заметное изменение – реакционная масса становилась более светлой и прозрачной. Анализ кинематической вязкости продуктов реакции с помощью капиллярного вискозиметра типа ВПЖ-2 с внутренним диаметром капилляра 0,99 мм при температуре 20 ℃ в обоих случаях показал снижение вязкости (таблица 1). Из растворов была выделена полимерная крошка.

Таблица1. Изменение кинематической вязкости образцов после обработки в присутствии различных катализаторов

| Образец | Исходная фракция | Продукт после Tulsion | Продукт после КУ-2-23-ФПП |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость, сСт | 6,0 | 4,7 | 5,39 |

Конверсия процесса, определенная по изменению содержания непредельных соединений в реакционной массе, на катализаторе Tulsion составила 68 %, на катализаторе КУ-2-23-ФПП – 73 %. Оптимальная загрузка катализатора в обоих случаях составила не более 5 % от загрузки сырья. Полученные результаты свидетельствуют об успешном использовании катионитных катализаторов для процесса очистки кубов производства.

Литература

- Багдасаров, Л. Н. Популярная нефтепереработка : [о перераб. нефти – доступно и без сложностей] / Авт. коллектив РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина под рук. Л. Н. Багдасарова. – М. : РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2017. – 111 с.

- ГОСТ 2070-82. Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов (с изменениями N 1, 2) – М.: Стандартинформ, 2006.