Комплексы лантанидов с 2-тозиламин-N-бензалиден-галогенбензоил-гидразонами в качестве эмиссионных слоев в ИК светоизлучающих диодах

Федичкина А.Д.,1 Кошелев Д.С.1

Студент, 1 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: fedichkina_anna@mail.ru

В настоящее время растет интерес к люминесценции в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне. ИК органические светоизлучающие диоды (OLED) находят потенциальное применение во множестве актуальных областей, включая телекоммуникацию, оптическую сигнализацию, приборы ночного видения и биосенсоры. В качестве излучателей для органических светодиодов или для биовизуализации активно применяются ионы лантанидов, так как они обладают узкими полосами люминесценции с постоянным их положением в спектре, большими временами жизни возбужденного состояния и высокими квантовыми выходами. Однако коэффициенты молярной экстинкции ионов лантанидов чрезвычайно малы, поэтому более интересны их координационные соединения.

Одним из перспективных классов являются КС лантанидов с основаниями Шиффа, а именно комплексы с 2–тозиламин-N-бензалиден-бензоил-гидразонами, которые уже зарекомендовали себя в том числе и в качестве эмиссионных слоев ИК OLED [1–3]. Однако их существенным недостатком является низкая растворимость в органических растворителях, поэтому важней задачей является модифицирование органических лигандов в их составе для ее повышения. В данной работе с этой целью получены галоген-замещенные лиганды (Рис. 1) и координационные соединения (КС) иттербия с их анионами.

Рис. 1. Структурная формула 2-тозиламин-N-бензалиден-галогенбензоил-гидразонов: R=H, F, I.

КС лантанидов были синтезированы при взаимодействии гидроксидов лантанидов с раствором оснований Шиффа. Состав полученных соединений подтвердили по совокупности данных рентгенофазового анализа, термогравиметрического анализа и ИК спектроскопии. Все полученные соединения продемонстрировали высокую растворимость в ТГФ и ацетонитриле; максимальная растворимость достигла 24 г/л для Yb(BrLF)(HBrLF) в ТГФ. Высокая растворимость позволила протестировать полученные соединения в качестве эмиссионных слоев в ИК OLED. Наибольшую эффективность (112 мкВт/Вт) продемонстрировал OLED с гетероструктурой ITO/PEDOT:PSS(50 нм)/poly-TPD(20 нм)/Yb(BrL)(HBrL)/(30 нм)/OXD-7(15 нм)/LiF (1 нм) /Al (100 нм) на основе комплекса Yb(BrL)(HBrL), что является очень высоким значением для ИК диапазона.

Литература

1.	Utochnikova V. V. et al. Lanthanide complexes with 2-(tosylamino)benzylidene-N-benzoylhydrazone, which exhibit high NIR emission // Dalt. Trans. Royal Society of Chemistry, 2015. Vol. 44, № 28. P. 12660–12669.

2.	Kovalenko A.D. et al. The peculiarities of complex formation and energy transfer processes in lanthanide complexes with 2-(tosylamino)-benzylidene-N-benzoylhydrazone // Dalt. Trans. Royal Society of Chemistry, 2018. Vol. 47, № 13. P. 4524–4533.

3.	Kovalenko A. et al. Lanthanide Complexes with 2-(Tosylamino)-benzylidene-N-(aryloyl)hydrazones: Universal Luminescent Materials // Chem. Mater. 2019. Vol. 31, № 3. P. 759–773.