Оптимизация перовскитного солнечного элемента

Рожко А.А.

Аспирант, 3 курс

Южный федеральный университет,

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Таганрог, Россия

E–mail:drerozhko@mail.ru

Одним из актуальных вопросов при создании солнечных элементов на основе перовскитов является повышение их эффективности. За последние одиннадцать лет эффективность выросла с 3.8% до 25.2% [1]. Чаще всего можно встретить структуру солнечного элемента на основе перовскита содержащую свинец.

В ходе моделирования были получены графики зависимости эффективности от толщины. Были промоделированы две структуры солнечного элемента со структурами spiro-OMeTAD/CH3NH3PbI3/ZnO и spiro-OMeTAD/CH3NH3SnOI3/ZnO. Как известно, свинец является токсичным для человека и окружающей среды [2].

Суть исследования заключается в замене свинца на оксид олова. Эксперимент проводился при помощи использования программы SCAPS [3].  Толщина слоя перовскита менялась от 200 до 700 нм с шагом 100 нм.

На рисунке 1 представлены кривые зависимости эффективности от толщины фоточувствительного слоя.

Рисунок 1. Зависимость КПД от толщины перовскита

В результате было установлено, что замена в структуре перовскита свинца на оксид олова, приводит не только к повышению эффективности, но и к нетоксичной структуре.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания в области научной деятельности № 0852-2020-0015.

Литература

1. NREL, Best Research-Cell Efficiencies, 2019. http://www.nrel.gov/ncpv/ images/efficiency chart.jpg.

2. P. Umari, E. Mosconi, F. De Angelis, Relativistic GW calculations on CH3NH3PbI3 and CH3NH3SnI3 perovskites for solar cell applications, Sci. Rep. 4 (2014)4467–4473, https://doi.org/10.1038/srep04467

3. University of Gent, Dept. Electronics and Information Systems (ELIS)
[Электронный ресурс], 2014. URL: http://scaps.elis.ugent.be/ (Дата обращения: 22.02.2021)