Характеризация свойств поверхности ионообменных мембран с использованием метода профилометрии

Краснюк Е.В.

Студент, 3 курс бакалавриата

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E-mail: katya.krasnyuk@mail.ru

В современной мембранной науке уделяется особое внимание исследованиям взаимосвязи структура – свойства ионообменных мембран (ИОМ), однако не все современные методики исследования структуры способны адекватно оценить параметры поверхности мембран вследствие своих ограничений. В данной работе исследования параметров геометрической неоднородности поверхности ионообменных мембран проводились методом профилометрии с использованием портативного измерителя шероховатости TR200. Прибор позволяет преодолеть некоторые ограничения классических методов исследования поверхности мембран: маленькая область сканирования в случае метода атомно-силовой микроскопии (АСМ) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), исследование только сухих образцов в случае метода оптической интерферометрии и СЭМ, исследование среза (нарушение целостности) при использовании оптической микроскопии и т.д.

Измерения среднего арифметического отклонения профиля (Ra), высоты неровностей профиля по десяти точкам (Rz) и наибольшей высоты профиля (Ry) проводились при длине оценки 2,5 × 5 мм (расстояние × количество базовых отрезков) и в диапазоне 80 мкм (перепад высот). Измерения проводились не менее 20 раз с целью проверки сходимости результатов и дальнейшего статистического анализа с использованием критерия Стьюдента (t-критерий). Значения P <0,05 считались статистически значимыми.

Полученные значения Ra, Rz, Ry для набухшей мембраны МК-40 (таблица 3) были сопоставлены с результатами, представленными в работах Василевой В.И.  и соавт. [1, 2].  Показано, что площадь сканирования оказывает существенное влияние на результат измерения. При использовании методов АСМ и СЭМ этот фактор приводит к сильно заниженным результатам, что затрудняет оценку взаимосвязи структура – свойства ИОМ.

Таблица 3 – Сравнение полученных результатов с литературными данными.

| Образец/ площадь (длина) сканирования | Метод измерения | Ra, мкм | Rz, мкм | Ry, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МК-40, 12,5 мм | Профилометрия | 2,75 ± 0,42 2,53 ± 0,47 | 10,72 ± 1,87 11,22 ± 1,87 | 17,08 ± 3,05 17,52 ± 4,63 |
| МК-40 [1], 67,5 × 67,5 мкм2 | СЭМ | 0,1057 | 0,9469 | 1,8784 |
| МК-40 [2], 10 × 10 мкм2 | АСМ | 0,0081 | 0,0704 | 0,1595 |

Литература

1. Васильева В.И. Микроскопический анализ морфологии поверхности ионообменных мембран / В.И. Васильева, Л.А. Битюцкая, Н.А. Зайченко, и др. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2008. Т. 8. № 2. С. 260-271.

2. Васильева В.И. Неоднородность поверхности ионообменных мембран по данным методов РЭМ и АСМ / В.И. Васильева, Н.А. Кранина, М.Д. Малыхин и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. Т. 2. С. 51-60.