Влияние низкочастотного магнитного поля различной частоты на проницаемость полиэлектролитных микрокапсул

БурмистровИ.А.1,5, Веселов М.М. 3,6, Михеев А.В.1,2,4

4студент, 5аспирант, 6научный сотрудник

1 Институт Кристаллографии ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

3 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: burmiivan@gmail.com

Системы адресной доставки лекарств на основе микро- и наночастиц являются перспективными для современной медицины. По сравнению с обычными методами введения лекарственных веществ такие системы доставки имеют ряд преимуществ: повышение селективности терапевтического эффекта, уменьшение побочных эффектов, снижение стоимости лечения.

Одним из перспективных типов носителей являются полиэлектролитные микрокапсулы. Управление проницаемостью оболочки полиэлектролитных микрокапсул, функционализированных магнитными наночастицами, может осуществляться при помощи не градиентного низкочастотного магнитного поля.

Магнитные наночастицы, взаимодействуя с не градиентным магнитным полем, испытывают два конкурирующих релаксационных процесса: Неелевская релаксация и Броуновская релаксация [1]. При Неелевской релаксации происходит вращение магнитного момента магнитной наночастицы (МНЧ) относительно кристаллической структуры наночастицы. Процесс Броуновской релаксации заключается во вращении МНЧ вместе с магнитным моментом – магнитомеханический эффект [2]. Возникающие вследствие вращения магнитных наночастиц деформации могут влиять на проницаемость оболочки микрокапсул и на скорость высвобождения инкапсулированных веществ [3].

Микрокапсулы, состоящие из комбинации полиаллиламин гидрохлорид/полистиролсульфонат натрия c наночастицами магнетита, были получены методом последовательной адсорбции (Layer-by-Layermethod) полиэлектролитов на поверхности коллоидных частиц ватерита. Для оценки эффективности воздействия различных режимов облучения магнитным полем использовался красителем меченый полимер ТРИТЦ-декстран (тетраметилродамин-5-изотиоцианат) (65-85 кДа).

Визуализацию капсул проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-7401F и просвечивающего электронного микроскопа FEI Osiris 200 kV. Контрольный образец, а также образцы после воздействия магнитным полем были исследованы с помощью конфокального микроскопа Leica TCS SPE. С помощью флуориметра были проведены исследования супернатантов облученных и контрольного образцов. Изучено влияние частоты магнитного поля (в диапазоне 30-250 Гц) и длительности воздействия на содержание ТРИТЦ-декстрана в супернатанте для микрокапсул со средним диаметром 3,7 и 3,2 мкм. Определены оптимальные частоты магнитного поля для исследуемых микрокапсул, при которых достигается наибольшее высвобождение ТРИТЦ-декстрана в супернатант.

Авторы работы выражают благодарность Артёмову В.В. за изучение образцов методом сканирующей электронной микроскопии и Хмеленину Д.Н. за изучение образцов методом просвечивающей электронной микроскопии. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН при поддержке Министерства образования и науки России (проект RFMEFI62119X0035), а также при поддержке гранта Президента РФ МК-1109.2021.1.3.

Литература

- Ferguson R. M., Minard K. R., & Krishnan K. M// Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2009. V. 321(10), P. 1548.

- Y.I. Golovin et al.// J. Control. Release. 2015. V. 219. P. 43.

- Головин Ю.И., Клячко Н.Л., Мажуга А.Г., Грибановский С.Л., Головин Д.Ю., Жигачев А.О., Шуклинов А.В., Ефремова М.В., Веселов М.М., Власова К.Ю., Усвалиев А.Д., Ле-Дейген И.М., Кабанов А.В. // Российские нанотехнологии. 2018. № 5-6. C. 3.