Влияние механоактивации на микроструктуру и свойства многокомпонентной системы на основе ниобата натрия-калия

Глазунова Е. В.

Аспирант 4-го года обучения

Южный федеральный университет, НИИ физики, отдел интеллектуальных материалов и нанотехнологий, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: kate93g@mail.ru

На протяжении нескольких десятилетий не ослабевает интерес к поиску и разработке основ для бессвинцовых сегнетопьезоэлектрических материалов. Одним из наиболее популярных материалов для конструирования бессвинцовых многокомпонентных систем является ниобат натрия-калия (KNN). Особенно актуальны работы направленные на повышение сочетания механической добротности и пьзоактивности [1]. Несмотря на большой интерес к указанным составам, их получение осложнено критической зависимостью свойств бессвинцовых керамик от их термодинамической предыстории [2,3]. Исходя из этого, во многих работах изучается влияние механоактивации (МА) на синтез и свойства твердых растворов (ТР) на основе KNN [2].

Исходя из этого целью данной работы стало изучение влияния МА на гранулометрический состав и свойства ТР LiaKbNacNbdTamSbnO3, модифицированных (BiFeO3 +CuNb2O6).

В качестве реагентов использовали NaHCO3 (99 %), KHCO3 (98 %), Li2CO3 (98 %), Nb2O5 (98 %), Ta2O5 (99 %), Sb2O5 (99 %), Fe2O3 (98 %), Bi2O3 (99 %), и предварительно синтезированный CuNb2O6. Синтез ТР осуществляли твердофазным методом в две стадии при T1 = 1000 оС, T2 =1100 оС в течение 6ч с последующим спеканием по обычной керамической технологии Tсп. = 1195 оС в течение двух часов. МА осуществляли в планетарной мельнице АГО-2 в спиртовой среде с использованием помольных шаров из ZrO2 в течение 5-20 мин. (скорость вращения барабанов1800 об/мин).

Установлено, что при использовании МА удается уменьшить неоднородность гранулометрического состава, а при малом времени МА (5 мин) также уменьшить средний размер кристаллитов, что способствует повышению качества керамики и её электрофизических характеристик.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032)/(БАЗ0110/20-3-07ИФ) под руководством директора НИИ физики ЮФУ, д.ф.-м.н, Вербенко И.А. при использовании оборудования Центра коллективного пользования НИИ физики ЮФУ.

Литература

- Андрюшин К.П., Павленко А.В., Вербенко И.А, Турик А.В., Дудкина С.И., Резниченко Л.А. Бессвинцовые сегнетоэлектрические материалы с широким спектром показателей механической добротности, диэлектрической и пьезоэлектрической активности //Конструкции из композиционных материалов. 2011. №2. P.53-59.

- Beltrami R., Mercadelli E., Baldisserri C., Galassi C., Braghin F., Lecis N. Synthesis of KNN powders: Scaling effect of the milling step // Powder Technology. 2020. V. 375. P. 101–108.

- Zhang Ya., Zhai J., Xue Sh. Effect of three step sintering on piezoelectric properties of KNN-based lead free ceramics // Chemical Physics Letters. 2020. V. 758. P. 137906.