Модель процесса экстракционного аффинажа в колонне

Журавлев А.А.1, Брендаков В.Н.

1 аспирант

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Физико-технический факультет, Томск, Россия
E–mail: alex _z _230796@mail.ru

На сегодняшний день ядерная энергетика вырабатывает около 20% мировой электроэнергии. Основным энергоносителем ядерной энергетики является уран. Урановая промышленность охватывает все стадии производства урана от разведки месторождений до получения тепловыделяющих сборок.

Современный ядерно-топливный цикл содержит много различных технологических процессов, обеспечивающих получение оксидов урана из природного урана или отработанного топлива. Одним из важных этапов в этом цикле является получение необходимой чистоты продукта от примесей других металлов. Во многих случаях это достигается с по-мощью технологии экстракционного аффинажа. Суть технологии заключается в процессе водно-экстракционного растворения урана и последующей его очистки. Экстракционная переработка растворов обладает высокой эффективностью процесса и основана на свойствах некоторых органических веществ, называемых экстрагентами, не смешиваться с водой и способных селективно извлекать ценные составляющие, например уран.

Существуют различные варианты конструкционных решений аппаратного обеспечения процесса экстракционного аффинажа. В работе рассматривается один из наиболее перспективных по производительности и качеству получаемого продукта аппаратов. Это вертикальная противоточная экстракционная колонны.

Важную роль в технологии экстракционного аффинажа играют гидродинамические и массообменные процессы. Для устранения поперечной неоднородности потоков, обеспечения стабильного соотношения органической и водной фаз по всей высоте колонны, образования микрокапель с развитой поверхностью межфазового взаимодействия, в колонне устанавливаются ряд насадок в виде горизонтальных тарелок с отверстиями и организуется пульсационный режим противотока фаз с заданной частотой и амплитудой.

Разработаны полуэмпирические модели для описания работы вертикальной противоточной экстракционной колонны [1, 2]. Многие из этих моделей имеют низкую степень адекватности реальному процессу, предназначены для узкого класса режимов работы колонны.

В предлагаемой работе математическая модель процесса экстракционного аффинажа в колонне описана в виде системы дифференциальных уравнений в частных производных. Сформулированы соответствующие граничные условия, подобраны в соответствии с экспериментом коэффициенты продольной диффузии и массопередачи между фазами. Еще одним параметром, оказывающим на процесс экстракции, является внешний подвод энергии через пульсационный режим работы колонны. Созданная математическая модель решается численно методом установления, на основе конечно-разностных аналогов, с использованием метода прогонки.

Литература

- Кафаров В. В., Глебов М. Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств: учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1991. - 400 с.

- Захаров Е. И., Карпачева С. М. Разработка методик расчета и моделирования пульсационных экстракционных колонн // Атомная энергия - 1978. Т. 45. № 5. - С. 343-350.