Детектирование биомолекул с использованием ГКР-активных композитных наноструктур кремний/серебро/золото

Алексеева Е.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: alekseeva.ea16@physics.msu.ru

На сегодняшний день обнаружение и идентификация биомолекул имеет фундаментальное значение для биомедицинской диагностики. В условиях активного распространения бактериальных и вирусных инфекций как никогда важно на ранней стадии обнаружить причину заболевания и вовремя начать терапию, что повысит вероятность скорейшего выздоровления и локализует очаг распространения инфекции. Возникает потребность в разработке чувствительных, селективных, экономичных и экспрессных методов для диагностики различных биологических молекул и объектов.

Один из таких методов основан на эффекте гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР), основная идея которого заключается в усилении интенсивности сигнала от комбинационного рассеяния за счет возбуждения локализованного плазмонного резонанса на наноструктурах благородного металла [2]. Спектроскопия ГКР позволяет осуществлять высокочувствительное обнаружение молекул при очень малой концентрации вещества. Благодаря высокой чувствительности и специфичности, ГКР находит широкое применение во многих аналитических приложениях, позволяет детектировать и идентифицировать следовые количеств веществ, вплоть до регистрации одиночных молекул и клеток.

В данной работе показана идентификация биомолекул на примере белка человеческого сывороточного альбумина (HSA). В качестве ГКР-активных подложек были использованы подложки различных конфигураций с целью выявления наиболее стабильной для диагностических целей. Типичный вид одного из образцов представлен на Рис.1a.

Образцы инкубировались 60 мин с разведенным в PBS белком HSA, затем высушивались, после чего с помощью конфокального микроскопа Confotec™ MR350 измерялся сигнал от белка (см. Рис. 1b).

Рис.1 (а) Типичный вид ГКР-активной подложки pSiNWs@Ag, вид сверху 
(b) Спектр ГКР белка HSA, адсорбированного на подложке pSiNWs@Ag.

В ГКР спектре наблюдались линии на частотах 1003 cm-1, соответствующие растяжению фенильной группы - наиболее характерны для фенилаланина, 1332 cm-1 - деформация связей N-H пептидной основы, 1435 cm-1, что соответствует антисимметричной метиловой и метиленовой деформации, преобладающей в пептидных боковых цепях, 1575 cm-1 – колебания наиболее характерны для тирозина. [1]

Таким образом, представленные результаты могут найти применение в разработке новых экспрессных методик обнаружения различных биомолекул и биообъектов, в том числе маркеров патологических и инфекционных процессов.

Работа выполнена под руководством с.н.с. Осминкиной Л.А. при поддержке гранта РНФ № 20-12-00297.

Литература

- О.Е. Еремина «Определение полициклических ароматических соединений и биогенных аминов в объектах сложного состава методом спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния», 2018, стр.8

- С. Matthaus «Raman Micro-spectral Imaging of Cells and Intracellular Drug Delivery Using Nanocarrier Systems», 2018, ch.13, p.284, t.13.1

# Text boxes

(b)

(а)