Ленгмюровские пленки как модели биологических мембран

Мусин Даниил Денисович,

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

Москва, Россия

E–mail: musin2.13@gmail.com

Для нанотехнологий важнейшей задачей является способность встраивать в различные вещества новые элементы, такие как органические молекулы, для того, чтобы получать новые возможности в различных областях науки[1]. С этой задачей успешно справляется метод Легмюра-Блоджетт, так как он обладает рядом преимуществ, перечисленных в введении.
Липидные монослои Ленгмюра -это подходящий инструмент для имитации биологических мембран, в том числе из бактерий, простейших и вирусов[2].

Была проведена серия экспериментов с наночастицами CoFe2O4(Феррит кобальта(II)) для изучения их свойств и дальнейшего изучения на синхротроне[4]. Были получены изотермы для чистого липида Azolectin, наночастиц CoFe2O4 размером 14 и 27 нм и их смеси, кроме того, нанопленки были перенесены на кремниевую подложку для  последующих испытаний[3]. Анализируется возможность применения этих наночастиц в качестве носителя для адресной доставки лекарств в организм

Рис. 7 Кривая изотермы смеси наночастиц 27 нм и азолектина.

В результате экспериментальной работы сформированы ленгмюровские монослои димеристоилфосфатидилхолина, азолектина, наночастиц Феррита кобальта, а также их смеси.

Методом Ленгмюра-Блоджетт осуществлён перенос полученных монослоев на кремниевые подложки.

Источники и литература

1. М.В.Ковальчук, В.В.Клечковская, Л.А.Фейгин «Молекулярный конструктор Ленгмюра—Блоджетт» Природа №11 • (1059) • НОЯБРЬ • 2003

2. Giovana A. Parolin a , Giulia E.G. Gonçalves a , Thais A. Costa-Silva b , Andre G. Tempone c , Luciano Caseli a,* , Joao ˜ Henrique G. Lago b , Laura O. P´eres “ Evaluation of the effects in cellular membrane models of antitrypanosomal poly-thymolformaldehyde (PTF) using Langmuir monolayers “

3. Sandrino B.a,*, Jochelavicius K.a, Volpati D.a,b, Barbosa S.C.a, Nobre T.M.a, Oliveira O.N. Jr.b,*  The prion fragment PrP106-127 adopts a secondary structure typical of aggregated fibrils in langmuir monolayers of brain lipid extract

4. Libero Liggieri, Eva Santini, Michele Ferrari, Francesca Ravera. Mixed DPPC–cholesterol Langmuir monolayers in presence of hydrophilic silica nanoparticles duardo Guzmán.