Исследование кристаллизации и аморфизации в тонких пленках фазоизменяемых материалов под действием импульсного лазерного излучения.

А.А. Бурцев

# Научный сотрудник

ИПЛИТ РАН — филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
E–mail: murrkiss2009@yandex.ru

Стремительное развитие крупных центров обработки информации, рынка хранения данных и всемирных компьютерных сетей формирует высокий спрос на принципиально новые подходы реализации и использования устройств передачи и хранения данных, а также предъявляет повышенные требования к скоростям обработки информации и к способам ее размещения. Полностью оптические устройства памяти следующего поколения и системы на их основе могут быть реализованы благодаря применению халькогенидных материалов.

Теллурид германия (GeTe) и его сплавы, особенно Ge2Sb2Te5 (GST), являются одними из широко исследуемых фазоизменяемых материалов, благодаря обратимым фазовым переходам, которые происходят при низкоэнергетическом воздействии за короткое время (наносекунды) и сопровождаются существенным изменением физических свойств [1]. Несмотря на широкое применение, оптимальные условия для протекания фазовых переходов под действием импульсного лазерного излучения надежно не установлены. В литературных данных существуют разногласия в отношении оптимальных значений параметров воздействующего лазерного излучения (длительность и энергия импульса, пространственное и временное распределение), посредством которых может быть инициирован и контролируем фазовый переход, не ясен механизм протекания фазовых переходов – кристаллизации и аморфизации [2].

В работе представлены экспериментальные результаты исследования фазовых переходов в тонких пленках GeTe и GST под действием лазерного излучения. Воздействующие лазерные импульсы характеризуются наносекундной длительностью и распределением интенсивности в зоне воздействия близким к прямоугольному («top hat») [3]. Показано, что приповерхностная кристаллизация аморфной тонкой пленки начинается при пороговой плотности энергии лазерного излучения, позволяющей достичь необходимых температур для соответствующих переходов [4]. Обратный переход из кристаллического в аморфное состояние начинается при плотности энергии, при которой температура пленки достигает температуры плавления и последующим быстрым охлаждением. Из экспериментальных результатов следует, что значения плотности энергии, необходимые для кристаллизации и реаморфизации пленок, полученных на естественно окисленных кремниевых подложках больше значений, необходимых для тех же переходов в пленках на подложках из стекла примерно на 20-30% из-за значительно более высокой теплопроводности подложки кремния. С другой стороны, более эффективный теплоотвод в подложку обеспечивает стабильное высокое значение скорости охлаждения пленки, что особенно необходимо при аморфизации [5].

Для образцов пленок с каждой полученной фазой проводился рентгеноструктурный анализ, посредством которого подтвердились высокая воспроизводимость и управляемость фазовым переходом. Показано, что прямоугольный профиль интенсивности позволяет достичь равномерного прогрева по всей области воздействия по сравнению с распределением интенсивности согласно Гауссу [6,7].

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

Литература

- Kolobov A. V., Tominaga J. Metastability and Phase Change Phenomena // Chalcogenides; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany. – 2012.

- Sun X. Phase Transformations and Switching of Chalcogenide Phase-change Material Films Prepared by Pulsed Laser Deposition. PhD dissertation. – 2017.

- Eliseev N.N., Kiselev A.V., Ionin V.V., Mikhalevsky V.A., Burtsev A.A., Pankov M.A., Karimov D.N., Lotin A.A. Wide range optical and electrical contrast modulation by laser-induced phase transitions in GeTe thin films. // Results in Physics. – 2020. – Vol.19. – 103466.

- Schlieper A., Feutelais Y., Fries S.G., Legendre B., Blachnik R. Thermodynamic Evaluation of the Germanium - Tellurium System. // Calphad. – 1999. – Vol. 23, – № 1. – pp. l-l8.

- Raoux S., Wutting M. (Eds.) Phase change materials. // Science and applications; Springer: Boston, USA. – 2009.

- Gawelda W., Siegel J., Afonso C.N., Plausinaitiene V., Abrutis A., Wiemer C. Dynamics of laser-induced phase switching in GeTe films. // J. Appl. Phys. – 2011. – Vol. 109. – 123102.

- Kiselev A.V., Ionin V.V., Burtsev A.A., Eliseev N.N., Mikhalevsky V.A., Arkharova N.A., Khmelenin D.N., Lotin A.A. Dynamics of reversible optical properties switching of Ge2Sb2Te5 thin films at laser-induced phase transitions //Optics & Laser Technology. – 2022. – Vol. 147. – 107701.