Улучшение эффективности фотопроводящих терагерцовых антенн на топологических изоляторах

Ковалева П.М.1

Студентка, 3 курс бакалавриата

1Физический факультет МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: kovalevapaulina@gmail.com

В настоящее время существует множество способов генерации и детектирования терагерцового излучения, одним из которых является применение фотопроводящих антенн (ФПА) на основе таких полупроводников, как InGaAS, GaAs, InGe и различных гетероструктур (InGaAs/InAlAs, GaAs/InGaAs)[1,2]. Принцип действия ФПА основан на возникновении импульсного терагерцового поля при облучении полупроводниковой пленки короткими (порядка 100 фемтосекунд) лазерными импульсами с энергией, превышающей ширину запрещенной зоны и действии ускоряющего электромагнитного поля, полученного в результате приложения к электродам постоянного напряжения смещения. В качестве новых материалов для генераторов и детекторов терагерцового излучения рассматриваются топологические изоляторы (ТИ).

В настоящей работе исследовалась генерация терагерцового излучения с накачкой эрбиевым волоконным лазером с длиной волны 0.78 мкм.  Тонкая пленка топологического изолятора Bi2-xSbxSeyTe3-y была выращена методом газофазной эпитаксии металлоорганических соединений [3]. Затем на нее методом литографии была нанесена дипольная антенна с зазором 20 мкм. Такая же дипольная антенна была напылена на полупроводниковой гетероструктуре для сравнения с ТИ. Сравнение нормированных спектров и форм сигналов ФПА показано на Рис. 1.

Рис. 1. Терагерцовые импульсы, генерируемые в антеннах

Можно видеть сдвиг спектрального максимума в низкочастотную область от 260 ГГц до 180 ГГц. Известно, что резонансная частота дипольной антенны с длиной le на подложке с диэлектрической проницаемостью εd может быть записана как [5]:

(1)

из чего следует, что наблюдаемый частотный сдвиг связан с различием диэлектрических проницаемостей полупроводника и топологического изолятора. В работе будут представлены расчетные формы сигналов ФПА в зависимости от различных значений импеданса, а также их сравнение с реальными спектрами ФПА.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (Проект № 22-22-00758).

Литература

- Burford, N.M., El-Shenawee,  M.O., Review of terahertz photoconductive antenna technology// Opt. Eng., 2017, vol. 56, p. 010901.

- Yachmenev, A.E., Khabibulin, R.A., Ponomarev, D.S., Recent advances in THz detectors based on semiconductor structures with quantum confinement: a review // Journal of Physics D: Applied Physics, 2021.

- Kuznetsov, K.A., Safronenkov, D.A., Kuznetsov, P.I., Kitaeva, G.Kh.,  Terahertz Photoconductive Antenna Based on a Topological Insulator Nanofilm // Applied Sciences, 2021, vol. 11, pp. 5580-5580.

- Galiev, G.B., Grekhov, M.M., Kitaeva, G.Kh., Klimov, E.A., Klochkov, A.N.,  Kolentsova, O.S., Kornienko, V.V., Kuznetsov, K.A., Maltsev, P.P., Pushkarev, S.S., Terahertz-radiation generation in low-temperature InGaAs epitaxial films on (100) and (411) InP substrates // Semiconductors, Springer, 2017, vol. 51, pp. 310-317.

- Tani, M., Matsuura, S., Sakai, K., Nakashima, S., Emission characteristics of photoconductive antennas based on low-temperature-grown GaAs and semi-insulating GaAs // Applied Optics, 1997, vol. 36, pp. 7853-7859.