Построение теоретической модели внутризонной люминесценции в валентной зоне диэлектрических кристаллов

Тищенко Е.В.

Аспирант, 4 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ev.tishchenko@physics.msu.ru

Внутризонная люминесценция (ВЗЛ) — это быстрая слабая люминесценция, возникающая в диэлектрических кристаллах на этапе термализации электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне после взаимодействия кристалла с ионизирующим излучением. Данный тип люминесценции обладает низким квантовым выходом, так как конкурирует с процессами испускания фононов, имеющими гораздо большую вероятность (на 3-4 порядка). Действительно, наибольший из экспериментально измеренных квантовых выходов ВЗЛ не превышает 30 фотонов на 1 МэВ поглощённого кристаллом ионизирующего излучения. Однако, ВЗЛ обладает очень малым временем разгорания (порядка фемтосекунд) и затухания (порядка единиц пикосекунд) и, тем самым, может служить основой для быстрой регистрации ионизирующего излучения.

Работы [1,2] были посвящены теоретическому описанию ВЗЛ, вызванной радиационными переходами электронов внутри зоны проводимости диэлектрических кристаллов. Авторами был рассчитан спектр и оценён квантовый выход ВЗЛ. Было показано, что модель нескольких параболических ветвей дисперсии энергии электрона в зоне проводимости [2] адекватно описывает форму спектров ВЗЛ в видимой и ближней УФ области [3]. Квантовый выход ВЗЛ CsI был оценен как 30-100 фотонов на 1 МэВ поглощенного ионизирующего излучения. В качестве следующего шага в теоретическом описании ВЗЛ интересно оценить вклад валентной зоны в формирование спектра и квантового выхода ВЗЛ.

Данная работа посвящена теоретическому описанию ВЗЛ, вызванной радиационными переходами дырок в валентной зоне диэлектрического кристалла. Для расчётов использовалась модельная валентная зона, состоящая из двух ветвей закона дисперсии типа sin2. В ходе работы были получены выражения, описывающие скорости излучательных и безызлучательных переходов дырок внутри валентной зоны. С помощью метода Монте-Карло были рассчитаны зависимости данных скоростей от энергии дырок в йодиде цезия (CsI). На основании результатов расчётов были получены спектр и квантовый выход дырочной ВЗЛ в CsI. Было показано, что радиационные переходы дырок внутри валентной зоны дают весомый вклад в спектр ВЗЛ в ИК области. Квантовый выход дырочной ВЗЛ в CsI оценивается порядка 10-30 фотонов на 1 МэВ поглощенного ионизирующего излучения.

Литература

1.	Vasil’ev, A. N., Kirkin R. V. Emission spectrum of intraband luminescence for single parabolic band under excitation of wide-band-gap insulators by ionizing radiation and particles //Physics of Wave Phenomena. – 2015. – T. 23. – №. 3. – C. 186-191.

2. Тищенко Е. В. Создание теоретической модели внутризонной люминесценции //Материалы Международного молодёжного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020». Второе издание: переработанное и дополненное / Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2020. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

3.	Omelkov, S. I. et al. New features of hot intraband luminescence for fast timing //Journal of Luminescence. – 2016. – T. 176. – C. 309-317.