Определение толщины и профиля поверхности тонкий пленки интерференционным методом

Белоусов Алексей Сергеевич

Студент 2 курса магистратуры

Мельникова Ольга Сергеевна

Студентка 1курса магистратуры

Научный руководитель: Соломатин К.В.

Алтайский государственный университет

Институт цифровых технологий электроники и физики, Барнаул, Россия

E–mail: belousow.2020@yandex.ru

Новые материалы и композиты определяют современное формирования разнообразных сфер индустрии, связанных с медициной, строительством, сферой услуг. Уменьшение размеров и увеличение производительности оптических и электронных устройств для оптимизации применения материальных ресурсов, становится с каждым годом все актуальнее. Одним из важных назначений тонких углеродных и кремниевых пленок является использование покрытий в лазерной технике. Таким образом, изучение оптических свойств таких напылений становится актуальной научной задачей.

***

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи исследования:

а) Измерена интенсивность отраженного света в видимом диапазоне.

б) Разработан программный алгоритм для расчета толщины и восстановления профиля поверхности.

Основным итогом данного исследования является экспериментальное определение толщины тонких углеродных и кремниевых пленок, а также восстановления профиля поверхности. Предлагаемые для обсуждения результаты были получены на разработанной и реализованной на базе кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ базовой установке.

Литература

1. Бакай А. С. Вакуумно-дуговой синтез алмазоподобных пленок: история, последние разработки, применение, перспективы /А. С. Бакай, А. В. Баранов, В.Е. Стрельницкий // Поверхность. Физика, химия, механика. / – 1990. – № 3, – С. 34 – 40

2. Мищенко С.В. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства,

применение / С.В. Мищенко, А.Г. Ткачев– М.: Машиностроение, 2008. – 320 с.

3. Дунюшкина Л. А. Введение в методы получения пленочных электролитов для твердооксидных топливных элементов: монография. – Екатеринбург: УРО РАН, 2015. – 126 с.

4. Ремез, Л. М. Обзор методов измерения толщин термоэлектрических

нанопленок / Л. М. Ремез // Молодежный научно-технический вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2014. – № 5 – С.4

5. Кондрашин В. И. Определение толщины тонких оптически прозрачных пленок SnO2 конвертным методом / В. И. Кондрашин// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2016. – № 2 (38). – С. 93 – 101

6. Шашок Ж. С.Применение углеродных наноматериалов в полимерных

композициях / Ж. С. Шашок, Н. Р. Прокопчук. – Минск: БГТУ, 2014. – 232 с.

7. Еременко, М. Г. Новые нанотехнологии в грунтовании / М. Г. Еременко // Лакокрасочные материалы. и их применение. – 2004. – № 1–2. – С. 35