Перестраиваемые лазеры на вибронных кристаллах легированных ионами Cr3+

Путилов А.Г1,2, Антипов А.А. 1,2, Шепелев А.Е.2

аспирант

1Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Россия

2Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Шатура, Россия 
E–mail: putilov.iplit@yandex.ru

Перестраиваемые твердотельные лазеры широко используются в области дистанционного зондирования атмосферы, лазерной спектроскопии, гиперполяризации ядерных спинов [1]. Активные среды, легированные ионами Cr3+ с широкой полосой усиления, такие как LISAF, александрит, гексаалюминат бериллия (ГАБ), используются для создания мощных перестраиваемых лазеров видимого и ближнего ИК-диапазонов [2].

Для изучения перестройки спектра излучения кристаллов александрита и ГАБ был собран селективный резонатор с интерференционно-поляризационным фильтром. Оптическая схема измерений включала в себя фотоприемное устройство, пироэлектрический преобразователь, камеру профилометра и спектрометр.

Измерение длины волны лазерного излучения было выполнено методом дифракционной спектроскопии с использованием спектрометра Ocean Optics HR4000. При этом излучение регистрировалось от диффузно отражающего экрана. Спектр перестройки лазера на александрите составил от 715 нм до 790 нм, а лазера ГАБ
от 792 нм до 890 нм (рисунок 1).

Рис.1. Спектр перестройки ГАБ лазера

Измерение расходимости лазерного излучения выполнялось методом фокального пятна. Значение расходимости определялось из отношения диаметра лазерного пучка  в фокальной плоскости линзы (что соответствовало дальней зоне)  к ее фокусному расстоянию. Расходимость излучения лазера на александрите составила 2 мрад, а лазера на кристалле ГАБ – 4 мрад. Средняя мощность при частоте 20 Гц на длине волны 750 нм для лазера на александрите составила более 30 Вт, для ГАВ лазера - 7 Вт.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-32-90052,  частично в рамках проектов РФФИ № 19-29-10022 и № 20-02-00515.

Литература

- А. А. Антипов, А. Г. Путилов и др.  Твердотельный лазер ближнего ИК диапазона для спин-обменной оптической накачки. Известия РАН. Серия Физическая, 2020, том 84, № 11, с. 1593–1596

- Е. В. Пестряков, А. И. Алимпиев, В. Н. Матросов. Перспективы развития фемтосекундных лазерных систем на кристаллах бериллиевых алюминатов, активированных ионами хрома и титана. Квантовая электроника, 2001, том 31,
№ 8,	с. 689–696