Люминесцентные свойства биметаллических комплексов европия и тербия

с N-гетероциклическими лигандами при изменении температуры

Божко А. А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: bozhko_1999@list.ru

Металлические комплексы с лигандами на основе органических соединений имеют широкое применение в качестве флуоресцентных материалов, солнечных элементов, а также аналитических реагентов [1]. Комплексы соответствующих соединений и редкоземельных элементов (РЗЭ) являются перспективными веществами для использоваться их в качестве молекулярного термометра и органических сенсоров. Поэтому актуальной задачей на данный момент является регистрация спектров люминесценции при разных температурных условиях и поиск новых соединений, которые обеспечивают высокую чувствительность люминесценции к изменениям температуры при физиологических условиях. Такими соединениями являются биметаллические комплексы европия и тербия. Передача энергии между этими металлами термически активируется при комнатной температуре, также эти металлы имеют разные временные характеристики изменения интенсивности люминесценции при изменении температуры [2].

Целью данной работы было исследование зависимости от температуры спектрально-люминесцентных характеристик комплексов редкоземельных элементов с N-гетероциклическими лигандами на основе 2,2'-бипиридилдикарбоксамида при одновременном присутствии двух излучающих центров (европий + тербий). Для этого растворы лиганда, гексагидрата нитрата европия и пентагидрата нитрата тербия в ацетонитриле (концентрации 3·10-5 моль/л) смешивались в соотношении 1:1:1. Для того, чтобы выявить особенности энергетических переходов в таких соединениях, полученные результаты сравнивались с растворами комплекса европия или тербия с тем же лигандом.

Для регистрации спектров поглощения использовался спектрофотометр Solar PB2201. Спектры люминесценции и кинетика затухания люминесценции регистрировались на спектрометре Solar CM2203 при возбуждении светом с длиной волны 320 нм. Для поддержания необходимой температуры исследуемого раствора в диапазоне от 20 до 60 °С использовалось термостатируемое кюветное отделение. Квантовый выход люминесценции определялся методом эталонного красителя.

По спектрам поглощения и возбуждения люминесценции было обнаружено, что при добавлении к лиганду европия и тербия происходит комплексообразование. Определены времена жизни ионов европия и тербия в растворах при различных температурах. Получены зависимости квантового выхода люминесценции соединений от температуры. Рассчитаны отношения интегральных интенсивностей люминесценции ионов европия и тербия в зависимости от температуры.

Автор выражает благодарность к.ф.-м.н., доценту физического факультета МГУ Пацаевой С.В. и к.ф.-м.н., ассистенту физического факультета МГУ Харчевой А.В. за научное руководство данной работой, а также к.х.н., с.н.с. химического факультета МГУ Борисовой Н.Е. и к.х.н., доценту химического факультета МГУ Иванову А.В. за предоставленные образцы.

Литература

1. V. Khudoleeva, L. Tcelykh, A. Konovalenko et al. Terbium-europium fluorides surface modified with benzoate and terephthalate anions for temperature sensing: Does sensitivity depend on the ligand? // Journal of Luminescence, 2018. V. 201, P. 500-508

2. G. Bao, K.-L. Wong, D. Jin, P.A. Tanner. A stoichiometric terbium-europium dyad molecular thermometer: energy transfer properties // Light: Science and Applications, 2018. 7(96)