Люминесценция комплексов уранила с органическими лигандами на основе бипиридилдикарбоксамидов

Купаева А.Н.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: albinakupaeva@gmail.com

Комплексы на основе f-элементов представляют интерес для дальнейшего применения в фундаментальных исследованиях и практических задачах. В работе исследовались растворы шестиводного нитрата уранила (UO2(NO3)2·6H2O) и органических лигандов на основе 2,2΄-бипиридилдикарбоновой кислоты в ацетонитриле концентрации 2·10-5 моль/л, растворы нитрата уранила и ацетата уранила в ацетонитриле концентрации 1·10-5 моль/л, порошки нитрата и ацетата уранила и комплексы уранила в твердом виде. Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометрах Solar PB 2201 и Hitachi U-1900. Спектры люминесценции и кинетика затухания измерены на люминесцентных спектрометрах Solar CM 2203 и Hitachi F-7000.

При смешивании растворов гексагидрата нитрата уранила и лигандов образуются комплексы, которые поглощают в УФ области спектра, что свидетельствует о поглощении света органическим лигандом. В спектрах испускания люминесценции растворов присутствуют полосы флуоресценции лиганда (УФ область) и полосы люминесценции иона уранила (740 – 600 нм).

По методу эталонного красителя с использованием раствора шестиводного нитрата уранила в воде (квантовый выход 36,6% [1]) в качестве эталона вычислен квантовый выход люминесценции и время жизни люминесценции растворов комплексов. Получены значения квантового выхода растворов, рассчитано время жизни люминесценции порошков нитрата и ацетата уранила. Произведена оценка влияния лигандов на тушение люминесценции ионов уранила.

В присутствии органических лигандов происходит значительное тушение люминесценции иона уранила по сравнению с солью урана. Наблюдается падение квантового выхода люминесценции с 64,4% до 2,8% (при R=2OMe). Время жизни люминесценции уменьшается в 2 раза по сравнению с шестиводным нитратом уранила (от значения 191 мкс до 91, 110, 78 и 73 мкс для лигандов с заместителями H, 2F, 2Me, 2OMe соответственно). Интенсивность испускания люминесценции порошков ацетата и нитрата в десятки раз превосходит интенсивность растворов этих веществ. Время жизни люминесценции сухого вещества нитрата уранила в ацетонитриле в 3,5 раза больше времени жизни раствора и составляет 670 мкс.

Люминесценция иона уранила чувствительна к типу заместителя в лиганде. Время жизни люминесценции солей уранила значительно превосходит время жизни люминесценции растворов уранила в присутствии органических лигандов.

Автор выражает благодарность к.ф.-м.н. ассистенту физического факультета МГУ Харчевой А.В. за научное руководство данной работой, к.х.н., старшему научному сотруднику химического факультета МГУ Борисовой Н.Е. за предоставленные соединения.

Литература

1. Т. Н. Филиппов, П. А. Колинько, Д. В. Козлов, Е. М. Глебов, В. П. Гривин, В. Ф. Плюснин. Фотофизика и фотохимия ионов уранила в водных растворах: уточнение количественных характеристик // Кинетика и катализ, том 57, № 2, 2016, с. 197–205.

2. J.-C.G. Bünzli. Rising stars in science and technology: luminescent lanthanide materials // European Jounal of Inorganic Chemistry, v. 2017, № 44, 2017, p. 5058-5063.

3. Левшин Л.В., Салецкий А.М. Оптические методы исследования молекулярных систем. Молекулярная спектроскопия // Издательство Московского университета, 1994.