Электролюминесцентные свойства новых красителей на основе кумарина.

Осадченко А.В.1,Захарчук И.А.1, Амброзевич С.А.1,2, Володин Н.Ю.3, Чепцов Д.А.3, Долотов С.М.3, Травень В.Ф.3

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

105005, Москва, 2-ая Бауманская улица 5/1

2Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

119991, Москва, Ленинский проспект 53

3Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

125047, Москва, Миусская площадь 9

E-mail: anna.vl.osadchenko@gmail.ru

В последние годы увеличивается интерес к органическим красителям, поскольку эти вещества обладают высоким квантовым выходом и широким спектром флуоресценции [1,2]. Данные свойства позволяют использовать их в качестве активных сред в лазерах, а также как материалы активных излучающих слоев ОСИД (органических светоизлучающих диодов). Хорошо зарекомендовали себя кумариновые красители, которые позволяют получать лазеры с излучением, перекрывающим весь видимый диапазон, с характерной областью перестройки до 200 нм [3]. Кроме того, некоторые кумариновые красители успешно применялись в ОСИД [4].

Целью данной работы было изучение оптических и люминесцентных свойств новых кумариновых красителей (E)-3-(3-(антрацен-9-ил)акрилоил)-2H-хромен-2-он(1) и этил 7-(диэтиламино)-2-оксо-2H-хромен-3-карбоксилат (2) и сравнение их с кумарином 6 (3). Их структурные формулы представлены на Рис. 1.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Рис. 1. Структурные формулы исследованных красителей.

На Рис. 2 представлены спектры фото- и электролюминесценции исследованных красителей. Общая структура светодиода имела вид ITO/PEDOT:PSS/poly-TPD/краситель/TPBi/LiF/Al. Фотолюминесценцию измеряли для растворов в толуоле.

Рис. 2. Спектры электро- и фотолюминесценции исследованных красителей.

Измерения спектров фото- и электролюминесценции (ФЛ и ЭЛ) показали, что у всех материалов наблюдается красный сдвиг полосы ЭЛ относительно полосы ФЛ. Спектр ЭЛ соединения 3 в коротковолновой области имеет сложную структуру, что может быть связано с дополнительным пиком электролюминесценции от TPBi. Наблюдаемый сдвиг полосы ЭЛ характерен для кумаринов и их производных. Это объясняется тем, что рост концентрации кумаринов приводит к снижению вклада экситонного излучения в ЭЛ и все большему эффекту образования эксимеров, излучение которых сдвинуто в красную область [5]. Небольшой наблюдаемый красный сдвиг максимума ЭЛ в случае соединения 1 может также быть отнесен к незначительному образованию эксимеров в пленке вещества. У соединения 2 в спектре ФЛ наблюдается дополнительный максимум в области 550 нм, который может быть обусловлен изгибом энергетических зон.

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) (а) и вольт-яркостные характеристики (ВЯХ) (б) ОСИД на основе исследованных веществ.

Как следует из Рис. 3(б), яркость свечения ОСИД на основе соединения 3 оказывается значительно больше, чем для ОСИД на основе соединений 1 и 2. Существенную разницу в наблюдаемых яркостях можно объяснить разницей в электронных подвижностях и смещением области рекомбинации в сторону гетерограницы между слоями светодиода. Как известно, кумарины являются проводниками дырочного типа [6], при этом обладают слабой электронной проводимостью, которая определяется молекулярной упаковкой слоев и различна для наших соединений.

Спектроскопические измерения выполнены по гранту РФФИ 20-02-00222. Изготовление светодиодов выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-72-20088-п).

Литература

1. Sens R., Drexhage K.H. Fluorescence quantum yield of oxazine and carbazine laser dyes // J. Lumin. 1981. Vol. 24. P. 709.

2. Reynolds G.A., Drexhage K.H. New coumarin dyes with rigidized structure for flashlamp-pumped dye lasers// Opt. Commun. 1975. Vol. 13. № 3. P. 222.

3. Burdukova O., Gorbunkov M., Petukhov V., et al.Diode pumped tunable dye laser // Appl. Phys. B: Lasers Opt. 2017. Vol. 123. № 3. P. 84.

4. Zhang H., Liu X., Gong Y., et al. Synthesis and characterization of SFX-based coumarin derivatives for OLEDs// Dyes Pigm. 2021. Vol. 185. P. 108969.

5. Soman A., Sajeev K., Rajeev K., Narayanan N. K. U.Reversible shift from excitonic to excimer emission in fluorescent organic light-emitting diodes: dependence on deposition parameters and electrical bias. // ACS omega. 2020. Vol. 5 №3. P. 1698.

6. Kotchapradist P., Prachumrak N., Sunonnam T., Tarsang R., Namuangruk S., Sudyoadsuk T., et. al. N-coumarin derivatives as hole-transporting emitters for high efficiency solution-processed pure green electroluminescent devices // Dyes Pigm. 2015.Vol. 112. P. 227-235.