Исследование влияния процесса солегирования ионами Yb3+ на ап-конверсионную люминесценцию люминофоров SrF2:Ho при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 1.94 мкм

Гущин С.В.,1 Кузнецов С.В.2, Ляпин А.А.1, Пройдакова В.Ю.2, Рябочкина П.А.1, Федоров П.П.2, Чернов М.В.1

Аспирант, 2 год обучения

1Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук,

Москва, Россия

E-mail:serg.guschin1703@gmail.com

За последние несколько лет, ап-конверсионные люминофоры, легированные редкоземельными (РЗ) ионами являются главным объектом исследования у множества научных групп. Привлекательность ап-конверсионных люминофоров обусловлена их особенными оптическими свойствами, благодаря которым они находят применение в различных областях науки и техники, таких как: лазерной физике, биомедицине, солнечной энергетике, оптогенетике, криминалистике и т.д. [1-7].

В настоящей работе объектом исследования являлась концентрационная серия фторидных люминофоров со структурой флюорита SrF2:Ho,Yb синтезированная методом соосаждения из водных растворов.

Фторидные люминофоры со структурой флюорита, легированные РЗ ионами, вызывают активный интерес исследования ап-конверсионного преобразования инфракрасного лазерного излучения благодаря своим уникальным особенностям [6,7]. Данные материалы характеризуются низкими значениями энергии фононов (~ 366 см-1 SrF2) и имеют склонность к образованию кластеров из РЗ ионов. Низкая энергия фононов приводит к уменьшению вероятности возникновения процессов многофононной релаксации. В следствие этого наблюдается увеличение времени жизни промежуточных уровней РЗ ионов, которые играют важную роль в процессах ап-конверсионного преобразования. Тенденция образования кластеров из РЗ ионов в свою очередь приводит к уменьшению расстояния между РЗ ионами. Сокращение расстояния между РЗ ионами приводит к увеличению вероятности возникновения ап-конверсионных процессов (последовательная передача энергии, кооперативные процессы и процессы кросс-релаксации), основанных на межионном взаимодействии.

На рис. 1а представлен спектр отражения ионов Yb3+ и Ho3+ в диапазоне 300-2100 нм, полученные для люминофора SrF2:Ho(3.5%),Yb(1.5%). На спектре отчетливо просматриваются полосы поглощения, соответствующие электронным переходам ионов Ho3+ с основного состояния 5I8 на возбужденные мультиплеты 3Н6, 5G4, 5G5, 5G6, 5F3, 5S2(5F4), 5F5, 5I4, 5I5, 5I6 и 5I7 и полоса, соответствующая электронному переходу 2F7/2→2F5/2 ионов Yb3+. При возбуждении лазерным излучением с длиной волны 1940 нм был зарегистрирован спектр ап-конверсионной люминесценции для люминофора SrF2:Ho,Yb (рис. 1б) соответствующий электронным переходам 5F5→5I8, 5I5→5I8, 5F5→5I7 ионов Ho3+ и 2F7/2→2F5/2 ионов Yb3+. Исследованные люминофоры проявляют интенсивную ап-конверсионную люминесценцию в красной области спектра.

Максимальные значения энергетического выхода ап-конверсионной люминесценции для спектральных диапазонов 380-780 нм и 380-1100 нм составили 0.1% и 1.4% для люминофора SrF2:Ho(3.0%),Yb(1.0%) соответственно. Коррелированная цветовая температура ап-конверсионной люминесценции люминофоров SrF2:Ho,Yb изменяется в пределах 4162-7333 К, соответственно.

Рис. 1. A Спектр отражения люминофора SrF2:Ho,Yb в спектральном диапазоне 300-2200 нм; B Спектр ап-конверсионной люминесценции люминофора SrF2:Ho(3.0%),Yb(1.0%) при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 1940 нм и плотностью мощности 28.31 Вт/см2.

Исследование показало, что люминофоры SrF2:Ho,Yb способны преобразовывать инфракрасное лазерное излучение двухмикронного спектрального диапазона в люминесценцию видимого и ближнего инфракрасного спектрального диапазона длин волн. Солегирование люминофоров SrF2:Ho ионами Yb3+ позволяет эффективно визуализировать лазерное излучение как в области 2.0 мкм, так и в области 1.0 мкм.

Литература

1. Liu X., Chen H., Wang Y., Si Y., Zhang H., Li X., Zhang Z., Yan B., Jiang S., Wang F., Weng S., Xu W., Zhao D., Zhang J., Zhang F. Near-infrared manipulation of multiple neuronal populations via trichromatic upconversion // Nat. Commun. 2021. Vol. 12 (1). P. 5662.

2. Ghazy A., Safdar M., Lastusaari M., Savin H., Karppinen M. Advances in upconversion enhanced solar cell performance // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2021. Vol. 230. P. 111234.

3. Suo H., Zhu Q., Zhang X., Chen B., Chen J., Wang F. High-security anti-counterfeiting through upconversion luminescence // Mater. Today Phys. 2021. Vol. 21. P. 100520.

4. Wang M., Li M., Yang M., Zhang X., Yu A., Zhu Y., Qiu P., Mao C. NIR-induced highly sensitive detection of latent fingermarks by NaYF4:Yb,Er upconversion nanoparticles in a dry powder state // Nano Res. 2015. Vol. 8 (6). P. 1800.

5. Auzel F. Upconversion and Anti-Stokes Processes with f and d Ions in Solids // Chem. Rev. 2004. Vol. 104 (1). P. 139.

6. Lyapin A.A., Gushchin S.V., Kuznetsov S.V., Ryabochkina P.A., Ermakov A.S., Proydakova V.Yu., Voronov V.V., Fedorov P.P., Artemov S.A., Yapryntsev A.D., Ivanov V.K. Infrared-to-visible upconversion luminescence in SrF2:Er powders upon excitation of the 4I13/2 level // Opt. Mater. Express. 2018. Vol. 8 (7). P. 1863.

7. Chabushkin A.N., Lyapin A.A., Ryabochkina P.A., Ushakov S.N., Fedorov P.P. Investigation of the mechanisms of upconversion luminescence in Ho3+ doped CaF2 crystals and ceramics upon excitation of 5I7 level // J. Lumin. 2015. Vol. 167. P. 120.