Оптические свойства водных суспензий нанокомпозитных частиц на основе кремния с осажденным золотом

Корнилова А.В.1 ,2, Мусаева Д.У.3

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской Академии Наук, Москва; Россия

3Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

E-mail: shargenga@mail.ru

Были изготовлены и исследованы нанокомпозитные частицы, состоящие из кремниевых ядер с размерами порядка 100 nm с осажденными на их поверхности золотыми наночастицами меньших размеров[1]. Был математически спрогнозирован и экспериментально подтвержден рост поглощения света в ближней инфракрасной области спектра для исследуемых наночастиц по сравнению с таковым для наночастиц чистого кремния или золота (Рис.1). Эксперименты по измерению температуры водных суспензий показали значительно более высокие скорости фоторазогрева нанокомпозитных частиц при облучении лазерным излучением с длиной волны 810 nm по сравнению со случаем наночастиц чистого кремния.

Рис. 1. Спектры экстинкции водных растворов НЧ кремния с золотом (сплошная линия – Si/Au), золота (штриховая линия– Au) и кремния (пунктирная линия – Si).

Расчеты распределения электрического поля показали многократный рост его напряженности вблизи нанокомпозитных частиц при облучении светом в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (Рис.2), а также позволили найти вклады рассеяния и поглощения в спектры экстинкции суспензий наночастиц [2]. Наблюдаемый усиленный фоторазогрев нанокомпозитных частиц может быть использован для применения в антибактериальной обработке и гипертермии рака.

Рис. 2. (a) Модель кремниевой НЧ диаметром 125 nm со случайно осажденными НЧ золота  20 nm и (b, c, d) поперечных сечений распределений напряженности электрического поля, нормированной на исходное значение, при освещении светом с длинами волн 530 nm (b), 667 nm (c) и 810 nm (d). Направления электрического поля и волнового вектора показаны синими и красными стрелками.

Литература

1. Корнилова А.В., Икрамова С.Б., Мусаева Д.У., Сюй А.В., Тимошенко В.Ю., Оптические свойства и фоторазогрев водных суспензий нанокомпозитных частиц на основе кремния с осажденным золотом, Оптика и спектроскопия, в.4, 2022.

2. A.Trügler, Optical Properties of Metallic Nanoparticles: Basic Principles and Simulation, Springer Ser. Mat. Sci., 2016.