Эволюция сверхпроводящего параметра порядка в пниктидах и селенидах железа

Кузьмичева Т.Е.*1, Кузьмичев С.А.2,1

* старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

1 Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Россия, Москва

2 Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва

kuzmichevate@lebedev.ru

Высокотемпературные сверхпроводники на основе железа имеют слоистую кристаллическую структуру: сверхпроводящие блоки FeAs или FeSe чередуются со слоями-спейсерами. Несмотря на сходное строение сверхпроводящих блоков, сверхпроводящие, магнитные и электронные свойства различных семейств железосодержащих пниктидов сильно отличаются.

Нами проведены исследования сверхпроводящих пниктидов и селенидов четырех семейств: оксипниктидов семейства 1111 REOFeAs (RE = La, Sm, Gd, Ce) с различным замещением и критическими температурами Тс ≈ 21 – 54 К [1]; пниктидов семейства 122 Ba(Fe,Ni)2As2 с Тс ≈ 7 – 21 К и (Ba,K)Fe2As2 с Тс ≈ 33 – 27 К [2]; 111-пниктидов Li1-FeAs с Тс ≈ 14 – 18 К [3]; селенидов Fe(Se,Te) с Тс ≈ 7 – 15 К [4]. С помощью спектроскопии эффекта многократных андреевских отражений (IMARE) напрямую определены величины сверхпроводящих параметров порядка (0), их характеристические отношения r = 2(0)/kBTc и температурные зависимости (T).

Эффект IMARE наблюдается в контактах сверхпроводник – тонкий нормальный металл – сверхпроводник (SnS) с некогерентным транспортом при условии, что толщина металлического барьера превышает 2 ( – длина когерентности), но меньше длины неупругого рассеяния. IMARE вызывает избыточный ток на вольтамперной характеристике (ВАХ) SnS-контакта, а также серию особенностей на спектре динамической проводимости. Положение фундаментальной dI(V)/dV-особенности eV(T) = 2(T) напрямую определяет величину сверхпроводящей щели при любых температурах до Тс [5,6]. SnS-контакты создавались в моно- и поликристаллах железосодержащих сверхпроводников с помощью техники break-junction [7].

В оксипниктидах семейства 1111 показано существование двух объемных параметров порядка: большой сверхпроводящей щели L с характеристическим отношением rL ≈ 5.5, превышающим предел слабой связи БКШ 3.53, а также малой щели с rS ≈ 1.5 << 3.53 [1]. Показано, что наблюдается скейлинг обеих сверхпроводящих щелей с Тс: величины rL и rS остаются примерно постоянными для оксипниктидов на основе различных лантаноидов, с различной степенью замещения (O,F) или (Sm,Th) в исследованном диапазоне критических температур (рис. 1а). Температурные зависимости L,S(T) могут быть описаны в рамках двухзонной модели и соответствуют случаю сильного внутризонного и слабого межзонного взаимодействия [8]. Аналогичные ri (i = L, S) были получены в монокристаллах Fe(Se,Te) [1,4].

В пниктидах (Ba,K)Fe2As2 и Ba(Fe,Ni)As2 наблюдались три щелевых параметра Lout, Lin и S; предположительно, Lout и Lin являются пороговыми амплитудами анизотропной большой сверхпроводящей щели – максимальной и минимальной энергиями связи куперовских пар в зависимости от направления импульса. Величины rLout ≈ 6, rLin ≈ 4 и rS ≈ 2 < 3.5, а также степень анизотропии большой щели ≈ 25-35 % практически не меняются при вариации Тс (рис. 1b). Мы не наблюдали заметного увеличения анизотропии L ни в недо-, ни в передопированной области. Измеренные температурные зависимости щелей показали, что параметры Lout и Lin имеют сходное температурное поведение, в то время как малая щель S(Т) быстрее падает вблизи Тс. Подобная форма температурных зависимостей щелей соответствует случаю сильного внутризонного и умеренного межзонного взаимодействия.

В пниктидах Li1-FeAs воспроизводимо показана трехщелевая сверхпроводимость, причем признаки анизотропии в k-пространстве наблюдались для большой и средней щели. Во всем исследованном диапазоне Тс (рис. 1c) слабо анизотропная большая щель  имела характеристическое отношение r ≈ 8, для сильно анизотропной средней щели L отношение rL ≈ 3 – 5 (диапазоны r соответствуют степени анизотропии в k-пространстве; степень анизотропии ≈ 30-35 % соответствует таковой для Ba-122), а для изотропной малой щели S отношение rS ≈ 2 << 3.53. Температурные зависимости трех сверхпроводящих щелей соответствуют случаю умеренного межзонного взаимодействия.

Постоянство щелевой структуры и величин характеристических отношений при вариации состава и степени замещения указывает на неизменность механизма сверхпроводимости вышеуказанных семейств пниктидов и селенидов железа в исследованном диапазоне Тс.

Работа выполнена в рамках в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (тема “Физика высокотемпературных сверхпроводников и новых квантовых материалов”, № 0023-2019-0005).

| Рис. 1. Зависимость характеристических отношений 2/kBTc сверхпроводящих параметров порядка в оксипниктидах 1111 (а), пниктидах Ba-122 (b) и LiFeAs (c) от критической температуры. |  |  |
| --- | --- | --- |

Литература

[1] Т.Е. Кузьмичева и др., УФН 184, 888 (2014).

[2] Т.Е. Кузьмичева и др., УФН 187, 450 (2017).

[3] Т.Е. Кузьмичева, С.А. Кузьмичев, Письма в ЖЭТФ 114, 685 (2021). [мини-обзор]

[4] T.Е. Кузьмичева и др., Письма в ЖЭТФ 104, 864 (2016).

[5] M. Octavio, et al., Phys. Rev. B 27, 6739 (1983).

[6] R. Kümmel, et al., Phys. Rev. B 42, 3992 (1990).

[7] Т.Е. Кузьмичева, С.А. Кузьмичев, Физ. Низк. Темп. 42, 1284 (2016). [обзор]

[8] С.А. Кузьмичев, Т.Е. Кузьмичева, Физ. Низк. Темп. 45, 1366 (2019).