Определение сверхпроводящих параметров порядка слабо передопированных пниктидов BaFe1.88Ni0.12As2 методом SnS-андреевской спектроскопии

Михайлов В.М.1,2, Кузьмичев С.А.3,1, Перваков К.С1, Власенко В.А.1, Кузьмичева Т.Е.1

Студент

1Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов

им. В.Л. Гинзбурга, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт

(национальный исследовательский университет),

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау, Долгопрудный, Россия

3Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Е-mail: mikhailov.vm@phystech.edu

Исследования проводились на монокристаллах слабо передопированного состава BaFe1.88Ni0.12As2, являющихся слоистыми высокотемпературными сверхпроводниками. Кристаллическая структура образцов состоит из чередующихся FeAs блоков и плоскостей бария, выполняющих роль нормального металла. Внутри FeAs блоков атомы железа располагаются в параллельных плоскостях, ответственных за сверхпроводимость образца. В стехиометрическом составе BaFe2As2 не обладает сверхпроводимостью ни при каких температурах, вместо этого в плоскостях железа наблюдается состояние с волной спиновой плотности (SDW), которое препятствует установлению сверхпроводимости. При электронном допировании SDW состояние подавляется и образец становится сверхпроводником ниже критической температуры Tc. При оптимальном допировании, критическая температура BaFe1.9Ni0.1As2 достигает 20 К, для исследованных нами слабо передопированных образцов Tc ≈ 18-19 К. Монокристаллы BaFe1.88Ni0.12As2 были синтезированы с применением методики “self flux” [1].

Сверхпроводящий параметр порядка был определён на основании анализа спектров дифференциальной проводимости SnS-контактов. SnS-контакты, состоящие из сверхпроводящих берегов исследуемого образца и тонкого металлического слоя между ними, были образованы с помощью техники “break-junction” [2]. Для железосодержащих пниктидов характерно образование андреевских контактов, в которых наблюдается эффект многократных андреевских отражений. На спектре SnS-контакта эффект вызывает субгармоническую структуру, состоящую из минимумов, положения которых определяются только щелевым параметром сверхпроводника. Для n-щелевого сверхпроводника, вследствие линейности системы, на спектре будут видны n таких структур.

Оценка показала, что для SnS-контактов, полученных в исследуемых образцах, отношение длины неупругого рассеяния к размеру контакта l/d >> 1-2, таким образом, ожидается появление одной гармоники от каждой сверхпроводящей щели на смещении

eV = 2Δ. Нами при T << TC были обнаружены три минимума, из положений которых было напрямую определено три сверхпроводящих параметра порядка: малая щель ΔS ≈ 1.35 мэВ и дублет, соответствующий большой щели с пороговыми амплитудами ΔLin  ≈ 3.4 мэВ,

ΔLout ≈ 4.5 мэВ. Полученные результаты оказались довольно близки к значениям, полученным с помощью оптических измерений [3] и методики "break-junction" [4] для оптимально допированного состава BaFe1.9Ni0.1As2.

Рис.1 Зависимости щелевых параметров BaFe1.88Ni0.12As2 от температуры, пунктирными линиями отмечены соответствующие БКШ-образные кривые

Характеристические соотношения, соответствующие большей щели, превосходят БКШ предел слабой связи 3.5, а отношение для малой щели оказывается меньше 3.5, что характерно для многощелевых сверхпроводников и говорит о взаимодействии двух сверхпроводящих конденсатов. Измеренные температурные зависимости щелей ΔLin(T) и ΔLout(T) сходны между собой, но отличаются от таковой зависимости для малой щели Δs(Т). Сравнение экспериментальных температурных зависимостей с БКШ-образной зависимостью указывает на невозможность описания полученных данных с помощью однозонной теории БКШ.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (тема “Физика высокотемпературных сверхпроводников и новых квантовых материалов”, №0023-2019-0005).

Литература

- Pervakov K.S., et al., Supercond. Sci. Technol. 2013. V. 26. p. 015008.

- Кузьмичева Т.Е. , Кузьмичев С.А., Физ. Низк. Темп. 2016 Т. 42. с. 1284.

- Aleshchenko Yu. A., et al., J. Phys.: Condens. Matter 2021 V. 33. p.  045601.

- Кузьмичева Т.Е., Кузьмичев С.А. , Письма в ЖЭТФ 2020 Т. 112, с. 822.