Мемристоры на основе поли-пара-ксилилена с внедренными наночастицами оксида молибдена для нейроморфных приложений

Трофимов А.Д. 1,2, Мацукатова А.Н.2

Студент, Аспирант

1Московский физико-технический институт,

ИНБИКСТ

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

# E–mail: filltrof@yandex.ru

Перспективным направлением современных технологий является разработка нейроморфных вычислительных систем (НВС), которые обучаются и корректируют свою работу с помощью обработки большого количества данных и имеют архитектуру, похожую на структуру мозга [1]. Исследователи стремятся улучшить эффективность выполнения т.н. антропоморфных задач, таких как распознавание изображений и речи, прогнозирование и обобщение, и создать новый тип процессоров с вычислительными способностями, сравнимыми с возможностями мозга. В качестве синапса в таких системах можно использовать мемристоры – электрические элементы, способные изменять проводимость под действием внешнего напряжения и сохранять состояние в течение времени.

В данный момент продолжаются поиски оптимальных материалов для мемристивных структур. Одним из перспективных материалов является полимер поли-пара-ксилилен (PPX). Уже было продемонстрировано резистивное переключение (РП) на образцах с данным материалом [2]. Однако ведется поиск путей улучшения воспроизводимости РП мемристоров на основе PPX. Так, введение наночастиц (НЧ) может стабилизировать РП и улучшить пластичность структуры, т.е. количество промежуточных резистивных состояний [3]. В данной работе изучались мемристоры  с верхним контактом из меди, средним слоем из PPX c внедренными НЧ оксида молибдена и нижним контактом из оксида индия-олова (Cu/PPX−MoO3/ITO). Исследовались свойства РП в таких структурах: ВАХ, пластичность, время удержания состояний, количество циклов РП.

Установлено, что мемристоры с внедрёнными НЧ оксида молибдена превосходят по некоторым характеристикам устройства на основе чистого PPX: увеличивается количество циклов РП без деградации и улучшается их воспроизводимость, также увеличивается количество стабильных состояний. Также данные устройства продемонстрировали возможность изменения проводимости по механизму пластичности, зависящей от времени прихода импульсов (STDP), что позволяет использовать их в качестве синапсов в аппаратных спайковых нейронных сетях. Благодаря данным свойствам открываются большие возможности для практического применения изучаемых мемристоров для реализации НВС.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-79-10185).

Литература

- Zhu J., Zhang T., Yang Y. and Huang R. A comprehensive review on emerging artificial neuromorphic devices // Appl. Phys. Rev. 2020. 7:011312.

- Minnekhanov A.A. [et al.] Parylene Based Memristive Devices with Multilevel Resistive Switching for Neuromorphic Applications // Sci. Rep. 2019. 9:10800.

- Мацукатова А.Н. [и др.] Мемристоры на основе поли-n-ксилилена с внедренными наночастицами серебра // Письма в ЖТФ. 2020. Т. 46. Вып. 2. с.25-28.