Проводимость наноструктур ZnxCo3-xO4 с различной морфологией

Смирнова В.В., Ильин А.С., Мартышов М.Н.

Студентка, 1 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: foxxvalera@gmail.com

Полупроводниковые оксиды металлов p-типа проводимости, в том числе Co3O4, рассматриваются как перспективные материалы для применения в качестве катализаторов в реакциях разложения воды, анодов Li-ионных аккумуляторов, в суперконденсаторах, газовых сенсорах и т.д. [1, 2]. Одним из существенных недостатков таких материалов является низкая проводимость, по сравнению с оксидами металлов n-типа. Кристаллы Co3O4 имеют структуру нормальной шпинели по типу AB2O4, состоящую из двух подрешеток - тетраэдрической и октаэдрической, в которой ионы кобальта Co2+ занимают тетраэдрические позиции, а катионы Co3+ – октаэдрические [3], что даёт возможность в широком диапазоне управлять электрофизическими свойствами этих материалов, вводя катионы металлов в степени окисления +2 и +3. Например, введение атомов Zn в структуру Со3О4 приводит к значительному увеличению проводимости. В данной работе были получены образцы сложных оксидов ZnxCo3-xO4 (0≤x≤1) с различной морфологией (нанокристаллы и нановолокна) и изучены их структурные и электрические свойства. Синтез образцов проводился методами химического осаждения оксалатов с последующим термическим разложением и электроспиннинга.

Структурные свойства полученных образцов исследовались методами сканирующей электронной микроскопии (Carl Zeiss SUPRA 40 FE-SEM), рентгеновской дифракции (DRON-4-07) и низкотемпературной адсорбции азота (Micromeritics Chemisorb 2750). Исследования электрических свойств полученных образцов проводились на пленках толщиной около 1 мкм с напыленными на них золотыми контактами. Проводимость образцов измерялась с помощью пикоамперметра Keithley 6487.

C помощью сканирующей электронной микроскопии было обнаружено, что образцы ZnxCo3-xO4, полученные методом термического разложения, имеют нанокристаллическую структуру со средним размером кристаллов порядка 10 нм (рис. 1а). Образцы, полученные методом электроспиннинга, представляют собой нановолокна диаметром 150-200 нм (рис. 1б). Положения пиков и соотношения интенсивностей на дифрактограммах ZnxCo3-xO4 близки к соответствующим для Co3O4, что подтверждает наличие структуры шпинели в образцах ZnxCo3-xO4.

Рис. 1. СЭМ-изображения а) нанокристаллов, полученных методом термического разложения; б) нановолокон, полученных методом электроспиннинга.

Измерения температурных зависимостей удельной проводимости образцов проводились в диапазоне температур от 180 до 380 К в ячейке криостата, снабженной температурным контроллером. Полученные зависимости (рис. 2) были аппроксимированы уравнением:

,                                                                  (1)

где– предэкспоненциальный множитель, слабо зависящий от температуры,  – коэффициент Больцмана,  – энергия активации.

Рис. 2. Температурные зависимости проводимости а) нанокристаллов ZnxCo3-xO4, б) нановолокон ZnxCo3-xO4.

Было обнаружено, что температурные зависимости проводимости Co3O4 являются линейными во всём диапазоне изменения температур. Для образцов ZnxCo3-xO4 данные зависимости состоят из двух линий с разными значениями энергий активации, что может быть связано с образованием двух акцепторных уровней в запрещенной зоне. Введение атомов цинка в структуру Co3O4 приводит к значительному увеличению проводимости (более 6 порядков при T = 330 K). При этом зависимость проводимости от процентного содержания атомов цинка имеет немонотонный характер. На основе анализа спекров ЭПР был сделан вывод о том, что наблюдаемый резкий рост проводимости может быть связан с ионами Co2+ и Zn2+, находящимися в октаэдрических позициях в структуре шпинели. Полученные результаты открывают возможность создания ZnxCo3-xO4 с заданными электрофизическими свойствами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного проекта № 21-32-70038.

Литература

1. Su D., Xie X., Munroe P., Dou S., Wang G. Mesoporous hexagonal Co3O4 for high performance lithium ion batteries // Scientific Reports. 2014, v. 4. p. 1-8.

2. Hutchings G., Zhang Y., Li J., Yonemoto B., Zhou X., Zhu K., Jiao F. In situ formation of cobalt oxide nanocubanes as efficient oxygen evolution catalysts // Journal of the American Chemical Society. 2015, №137(12). p. 4223–4229.

3. Chen J., Wu X., Selloni A., Electronic Structure and Bonding Properties of Cobalt Oxide in the Spinel Structure // Physical review. B. 2011, №83(24). p. 245204.