Спектроскопия импеданса гибридных структур на основе наноструктурированного кремния и наночастиц оксидов металлов

Гагарина А.Ю., Богословская Л.С., Халугарова К., Бобков А.А.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)

факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: gagarina.au@gmail.com

Задачи мониторинга окружающей среды, включая определение состава газовой атмосферы является одной из важнейших задач сенсорики. Поэтому актуальным является разработка газовых сенсоров для персонального мониторинга окружающей атмосферы, интегрируемых в носимые устройства. Традиционные газочувствительные элементы на основе оксидов металлов обладают рядом принципиальных ограничений, среди которых высокие рабочие температуры (от 450ºС и выше), необходимость воздействия ультрафиолетовым излучением и несовместимость со схемами обработки сигнала [1-2]. Перечисленные проблемы потенциально решаемы путем разработки газовых сенсоров на основе систем пористых кремниевых наностержней (ПКН), инкорпорированных наночастицами металлов и оксидов металлов [3-6].

ПКН являются перспективным матричным материалом благодаря высокой удельной площади поверхности и фрактальной структуре с регулируемыми размерами пор, обеспечивающей повышенную селективность к детектируемым газам [7-10], особенно к парам NO2[11-12], NH3[13-14], CO2[15], Cl2[16], этанола[17-18] и др. По сравнению с мембранными и основанными на частицах чувствительными материалами, ПКН позволяют газам эффективно рассеиваться по сети наностержней, тем самым повышая доступность участка поверхности, участвующего в газовом зондировании. В хеморезисторном формате ПКН могут обнаруживать газы с помощью высокой электронно- или донорной-выводящей способностью.

Целью данной работы является измерение отклика газовых сенсоров на основе ПКН, инкорпорированных наночастицами оксида никеля (NiO). NiO представляет интерес к изучению его применения в газовой сенсорике самостоятельно как в кристаллическом, так и в пористом виде [19]. Благодаря большому количеству свободных электронов в зоне проводимости и кислородным вакансиям на поверхности металлов-полупроводников, поверхность материала обладает сильными адсорбционными характеристиками и высокой реакционной способностью и изменяется под действием поверхностного газа, и измерения можно проводить на основе электрических параметров [20]. Композиции на основе пористых кремниевых матриц, инкорпорированных никелем и/или оксидом никеля, интересны для "мультиреактивных" сенсорных структур благодаря возможности улучшению каталитических, магнитных, электрофизических и оптических свойств. Перечисленные свойства и отклик таких композиционных систем будут зависеть и от свойств пористой матрицы, которая определяет механизм роста фазы никеля, и от условий образования никеля или его соединений. Использование оксида никеля для модификации пористой матрицы позволяет повысить селективность датчиков и понизить времена реакции и релаксации [21-22].

ПКН были синтезированы двухстадийным модифицированным методом металл-стимулированного электрохимического травления монокристаллического кремния марки КЭФ-4,5(111) в водно-спиртовом растворе HF. Инкорпорирование матрицы ПКН наночастицами NiO осуществлялось методом импрегнации.

В работе обсуждаются результаты спектроскопии импеданса (Z500P) полученных образцов.

1.  Dey, A. Semiconductor metal oxide gas sensors: A review. Mater. Sci. Eng. B Solid-State Mater. Adv. Technol. 2018, 229, 206–217

2.  Hossein-Babaei, F., Amini, A. Recognition of complex odors with a single generic tin oxide gas sensor. Sens. Actuators B Chem. 2014, 194, 156–163, doi:10.1016/j.snb.2013.12.061.

3. Aroutiounian V. M. Porous silicon gas sensors //Semiconductor Gas Sensors. – Woodhead Publishing. 2013. – С. 408-430.

4. Bobkov, A., Luchinin, V., Moshnikov, V., Nalimova, S. and Spivak, Y. Impedance Spectroscopy of Hierarchical Porous Nanomaterials Based on por-Si, por-Si Incorporated by Ni and Metal Oxides for Gas Sensors. Sensors, 2022. 22(4), 1530.

5. Liu, D., Lin, L., Chen, Q., Zhou, H. and Wu, J. Low power consumption gas sensor created from silicon nanowires/TiO2 core–shell heterojunctions. ACS sensors. 2017. 2(10), 1491-1497.

6. Chen, S., Tang, Y., Zhan, K., Sun, D. and Hou, X. (2018). Chemiresistive nanosensors with convex/concave structures. Nano Today. 2018. 20, 84-100.7.

7. Moshnikov V.A., Gracheva I.E., Lenshin A.S., Spivak Y.M., Anchkov M.G., Kuznetsov V.V., Olchowik J.M. Porous silicon with embedded metal oxides for gas sensing applications. J. of Non-Crystalline Solids. 2012. Vol. 358, №3. P. 590-595.

8. Nalimova, S. S., Spivak, Y. M., Moshnikov, V. A., Pshchelko, N. S. and Kadi, Y. S. (2014). Morphological feature analysis of the prospective combined gas sensitive sensor elements. Smart Nanocomposites, 5(1), 29.

9. Georgobiani, V. A., Gonchar, K. A., Zvereva, E. A. and Osminkina, L. A. Porous silicon nanowire arrays for reversible optical gas sensing. Physica status solidi (a). 2018. 215(1), 1700565.

10. Akbari-Saatlu, M., Procek, M., Mattsson, C., Thungström, G., Nilsson, H. E., Xiong, W. and Radamson, H. H. Silicon nanowires for gas sensing: a review. Nanomaterials. 2020. 10(11), 2215.

11. Qin, Y., Wang, Y., Liu, Y. Vertically aligned silicon nanowires with rough surface and its NO2 sensing properties. J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2016, 27, 11319–11324.

12. Wang, Y., Hu, M., Wang, Z., Liu, X., Yuan, L. A systematic study of the impact of etching time to the sensitivity of SiNW sensor fabricated by MACEtch process. Mater. Sci. Semicond. Process. 2016, 56, 307–312.

13. Pichon, L., Salaün, A.C., Wenga, G., Rogel, R., Jacques, E. Ammonia sensors based on suspended silicon nanowires. Procedia Eng. 2014, 87, 1003–1006.

14. Pichon, L., Rogel, R., Jacques, E., Salaun, A.C. N-type in-situ doping effect on vapour-liquid-solid silicon nanowire properties for gas sensing applications. Phys. Status Solidi 2014, 11, 344–348.

15. Naama, S., Hadjersi, T., Keffous, A., Nezzal, G. CO2 gas sensor based on silicon nanowires modified with metal nanoparticles. Mater. Sci. Semicond. Process. 2015, 38, 367–372.

16. Lee, D.J., Heo, K., Lee, H., Jin, J.H., Chang, H., Park, M., Lee, H.B.R., Kim, H., Lee, B.Y. Real-time detection of chlorine gas using Ni/Si shell/core nanowires. Nanoscale Res. Lett. 2015, 10, 1–7

17. Swaminathan, N., Henning, A., Vaknin, Y., Shimanovich, K., Godkin, A., Shalev, G., Rosenwaks, Y. Dynamic Range Enhancement Using the Electrostatically Formed Nanowire Sensor. ACS Sens. 2016, 1, 688–695.

18. Henning, A., Swaminathan, N., Godkin, A., Shalev, G., Amit, I., Rosenwaks, Y. Tunable diameter electrostatically formed nanowire for high sensitivity gas sensing. Nano Res. 2015, 8, 2206–2215.

19. Luyo, C., Ionescu, R., Reyes, L. F., Topalian, Z., Estrada, W., Llobet, E. and Heszler, P. Gas sensing response of NiO nanoparticle films made by reactive gas deposition. Sensors and Actuators B: Chemical. 2019. 138(1), 14-20.

20. Rabee, A. S. H., Hameed, M. F. O., Heikal, A. M., and Obayya, S. S. A. (2019). Highly sensitive photonic crystal fiber gas sensor. Optik 188, 78–86.

21. Ali A. Ensafi, N. Ahmadi, and B. Rezaei, Nickel nanoparticlessupported on porous silicon flour, application asa non-enzymaticelectrochemical glucose sensor. Sensors and Actuators B: Chemical239, 807 (2017).

22. Soboleva, E., Geydt, P., Zakharchuk, I., Spivak, Y., Moshnikov, V., & Lähderanta, E. Properties of porous silicon precipitated with nickel for gas sensors. Sensor Letters. 2018. 16(9), 672-676.