Термозависимые эффекты 1D-диссипативного туннелирования на примере туннельных ВАХ в системе совмещенного АСМ/СТМ для различных металлических квантовых точек

Кревчик Владимир Дмитриевич

д.ф.-м.н., профессор

Семенов Михаил Борисович

д.ф.-м.н., профессор

Кревчик Павел Владимирович

Аспирант

Буланкина Диана Павловна

Студент

Центомирский Валентин Глебович

Студент

Семенов Иван Михайлович

Студент

Антонов Илья Сергеевич

Студент

Смирнова Алина Дмитриевна

Студент

Пастухов Александр Михайлович

Студент

Цветков Александр Павлович

Студент

Пензенский государственный университет

Факультет информационных технологий и электроники, Пенза, Россия

E-mail: physics@pnzgu.ru

Экспериментально и теоретически исследованы туннельные ВАХ наночастиц (НЧ) Zr, Au, Ni, Co и Fe, образующихся внутри пленок оксидов металлов в результате локального электрохимического осаждения с помощью зонда атомно-силовой микроскопии (CAFM). На ВАХ контакта зонда CAFM с металлическими НЧ внутри оксидных пленок наблюдались единичные пики, описываемые полевой зависимостью вероятности одномерного диссипативного туннелирования для модельного двухъямного осцилляторного потенциала при конечной температуре [1, 2]. Получено качественное совпадение экспериментальных и теоретических результатов для одномерного диссипативного туннелирования во внешнем электрическом поле в пределе слабой диссипации (см. рис. 1). Теоретически предсказан слабый нелинейный рост амплитуды наблюдаемых единичных пиков с понижением температуры. Показана  возможность формирования НЧ как круглой, так и тороидальной формы при подаче импульсов напряжения соответствующей полярности. Эти наблюдения открывают перспективы разработки оригинальной методики управляемого формирования кольцеобразных металлических наноструктур в тонких диэлектрических пленках для применения в наноэлектронике, нанофотонике, плазмонике и др.

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

Рис. 1. Туннельные ВАХ для различных металлических КТ: Zr (а), Co (b) и Au (c), сформированных внутри диэлектрических пленок методом CAFM (1); полевые зависимости вероятности одномерного диссипативного туннелирования в пределе слабой диссипации (2).

Авторы благодарят профессора Д.О. Филатова (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) за помощь в проведении экспериментальной части данной работы, а также профессора В.Ч. Жуковского за полезное обсуждение полученных теоретических результатов.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ 0748-2020-0012.

Литература

- F.V. Kusmartsev, V.D. Krevchik, M.B. Semenov, D.O. Filatov et.al., JETP Letters, 104 (6), 392 (2016).

- Леггет Э.Дж., Ларкин А.И., Овчинников Ю.Н., Кревчик В.Д., Семенов М.Б., Жуковский В.Ч., Филатов Д.О. и др. Управляемое диссипативное туннелирование. Туннельный транспорт в низкоразмерных системах. М.: Физматлит. 2011-2012, 495 С.