Исследование магнитных свойств в соединении с 1D-магнитной структурой 
Cu2(CCl3COO)3(OH)(H2O)5

1Болобаев К.С., 2,3Козлякова Е.С., 4Морозов И.В., 4Пушихина О.С., 3Васильчикова Т.М., 3Раганян Г.В.

1МГУ имени М.В.Ломоносова, ФНМ, Москва, Россия

2НИТУ “”МИСиС” НИЛ “Функциональные квантовые материалы”, Москва, Россия

3МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

4МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

Email: kirill.bolobaev@gmail.com

Связь разнообразных квантовых кооперативных явлений, например, магнетизма и сверхпроводимости, является одним из краеугольных вопросов современной физики. Недавно было обнаружено, что сверхпроводимость может наблюдаться в соединениях, родственных квазиодномерным магнетикам с магнитной подсистемой спиновых цепочек. Благодаря её низкой размерности физические свойства этих соединений определяются не магнитным дальнодействием (магнитным упорядочением), а корреляциями ближнего магнитного порядка (магнонами), в результате чего даже при сильном обменном магнитном взаимодействии внутри линейной спиновой цепочки, соединение не испытывает магнитного упорядочения при любой конечной температуре T ≠ 0K.

В данной работе в качестве объекта исследования было выбрано соединение Cu2(CCl3COO)3(OH)(H2O)5, магнитные свойства которого не были изучены ранее. Магнитная подсистема соединения состоит из медных спиновых цепочек S=1/2 и изолированных магнитных центров Cu2+ в соотношении 1:1.

В ходе работы были проведены измерения полевых и температурных зависимостей намагниченности для нашего соединения. Анализ магнитных и структурных данных показал, что обменное взаимодействие в спиновых цепочках ферромагнитно. Это было подтверждено экспериментально 3 фактами: 1) резкий рост зависимостей M(B) в слабых полях (при низких температурах); 2) температура Вейсса из обработки законом Кюри-Вейсса является положительной (θ  = 1,88K); 3) интеграл обменного взаимодействия из обработки моделью Изинга оценивается как положительная величина (J = 4-5 К). Признаков фазовых переходов в области температур от 2 K до 300 K и полей от 0 Тл до 9 Тл  обнаружено не было. Также был теоретически рассчитан диамагнитный вклад магнитной восприимчивости χ0 = -3,1 ·  emu/mol (экспериментальное значение χ0 получилось -2,1 ·  emu/mol). Была произведена попытка обработки данных моделью Гейзенберга [1].

Также мы провели измерение ЭПР, что позволило определить усреднённый фактор Ланде g = 2,13, исследовать, какие кристаллографические позиции меди присутствуют в соединении. С высокой вероятностью наша ситуация аналогична соединению Rb2CaCu6(PO4)4O2, описанному в статье [2].

Литература

- M. Takahashi, M. Yamada “Spin ½ One-Dimensional Heisenberg Ferromagnet at Low-Temperature”

- S. Aksenov, E. Borovikova, V. Mironov, N. Yamnova, A. Volkov, D. Ksenofontov, O.Gurbanova, O. Dimitrova, D.Deyneko, E. Zvereva, O. Maximova, S. Krivovichev, P. Burns, A. Vasiliev “Rb2CaCu6(PO4)4O2, a novel oxophosphate with a shchurovskyite-type topology: synthesis, structure, magnetic properties and crystal chemistry of rubidium copper phosphates Rb2CaCu6(PO4)4O2”