Синтез и исследование магнитной подсистемы сложного селенита Ba2Mn3(SeO3)6

Моськин А.В.1,2, Козлякова Е.С.1,3.

1НИТУ «МИСиС» НИЛ «Функциональные квантовые материалы», Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, ФНМ, Москва, Россия

3МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

quanterstaffer@gmail.com

В современной физике твердого тела значительный интерес прикован к низкоразмерным магнитным материалам, в которых благодаря особым мотивам расположения магнитных центров и путей обменного взаимодействия между ними наблюдаются экзотические состояния – квантовая спиновая жидкость, волны зарядовой или спиновой плотности и Бозе-Эйнштейновские конденсаты [1]. В настоящее время существует дефицит экспериментальных данных, которые может решить направленный синтез низкоразмерных магнитных соединений с использованием эмпирических принципов для организации желаемой топологии обменных взаимодействий. Так, например, помимо магнитных центров на топологию влияют лиганды, посредством которых происходит суперобмен, поэтому установление влияния вида лиганда и топологии кристаллической структуры, которую он образует, является одной из задач для направленного синтеза.

В качестве объекта исследования данной работы были выбраны смешанные селенит-галогениды общего состава AxM(SeO3)yClz, где объемные катионы A=K+, Rb+, Cs+, Sr2+, Ba2+ или Pb2+, M – магнитные атомы Cu2+, Mn2+,3+,4+, Co2+, Ni2+, Fe3+. Указанное соединение Ba2Mn3(SeO3)6 [2] является побочным продуктом синтеза Ba2Mn(SeO3)2Cl2 [3], однако в рамках нашей задачи данное вещество также интересно с точки зрения воздействия лиганда на магнитный суперобмен. Данное соединение кристаллизуется в группе P21/c. Все октаэдры Mn(II,III)O6 связаны между собой селенитными группами. В данной системе наблюдаются отдельные низкоразмерные мотивы в трехмерной системе: цепочки из октаэдров Mn(II)O6 – SeO3 - Mn(II)O6 и гексагональные мотивы плоскости.

Порошок Ba2Mn3(SeO3)6 был получен в ходе гидротермального синтеза в автоклаве при температуре в 220 °C в течение 7 дней. Для этого были смешаны порошки BaCO3, MnCl2*4H2O и H2SeO3 в пропорции 2:1:2. Затем с целью доведения pH до 1 была использована 1М азотная кислота. Степень заполнения автоклава составила 50%. После проведения реакции в автоклаве был обнаружен темно-коричневый порошок, который был дополнительно промыт и охарактеризован с помощью метода РФА.

Для данного соединения были проведены измерения температурной зависимости магнитной восприимчивости χ(T) и полевых зависимостей намагниченности M(H). По данным магнитной восприимчивости χ(T) в высокотемпературной области выполняется закон Кюри-Вейсса с θ=-27.3 K, что говорит о преимущественно антиферромагнитном характере обменных взаимодействий. Параметр Кюри C соответствует эффективному магнитному моменту в 5.25μB, что соответствует чисто спиновому вкладу двух ионов Mn3+ и одного иона Mn2+. При понижении температуры на кривой восприимчивости наблюдается корреляционный горб, который свидетельствует о явно выраженной низкоразмерной топологии магнитной подсистемы, которую предстоит установить в последствии с помощью расчетов методами DFT. При температуре TN = 5.6 K происходит излом на кривой восприимчивости, что соответствует переходу парамагнетик-антиферромагнетик.

На данных полевой зависимости намагниченности наблюдается метамагнитный переход при поле в 3.6 Т, что нередко бывает характерно для соединений с различной валентностью в магнитной подсистеме и высоким значением спина 5/2 (Mn2+) и 2 (Mn3+). На данный момент установлено, что в данном соединении проявляются низкоразмерные свойства, в дальнейшем планируется уточнение сложной магнитной подсистемы.

Работа поддержана средствами гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 
МК-4211.2022.1.2.

1.	Vasiliev A. et al. // npj Quantum Mater. Springer US, 2018. Vol. 3, № 1. P. 1–13.

2.	Johnston M.G., Harrison W.T.A. // J. Solid State Chem. 2004. Vol. 177, № 12. P. 4680–4686.

3.	Geng L. // Zeitschrift für Krist. - New Cryst. Struct. 2021. Vol. 236, № 4. P. 771–772.

# Text boxes

Рисунок 1. Кристаллографические низкоразмерные мотивы в соединении Ba2Mn3(SeO3)6. Кирпично-красным обозначены ионы и октаэдры Mn3+, фиолетовым Mn2+, зеленым цветом обозначены атомы Se и пирамиды SeO3

Рисунок 2. (Слева)Температурная зависимость магнитной восприимчивости, черным показаны экспериментальные данные, красной линией – высокотемпературная аппроксимация законом Кюри-Вейсса, (слева, вставка) увеличенный интервал низких температур с отмеченной аномалией при 5.6 К, (справа) полевая зависимость намагниченности с указанием поля метамагнитного перехода и направлением намагничивания и размагничивания при 2 К