Оценка влияния внешних воздействий на фазовый переход в сплаве La(Fe,Si)13

Макарьин Р.А.1,2, Железный М.В.1,2, Карпенков Д.Ю.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Национальный исследовательский технологический Университет «МИСиС»,

Москва, Россия

E-mail: makarin.ra16@physics.msu.ru

С каждым годом все острее проявляется необходимость в создании и введении в эксплуатацию новых альтернативных видов холодильных систем, которые будут более энергоэффективные и экологичные, чем уже столетие существующие газокомпрессионные холодильные системы. Одной из самых перспективных технологий является магнитное твердотельное охлаждение, которое использует гигантский магнитокалорический эффект, открытом в 2001 году для сплава LaFeSi [1]. Он заключается в резком изменении температуры материала при изменении внешнего магнитного поля вблизи температуры Кюри. Возможность точно настраивать температуру магнитного фазового перехода (температуру Кюри) помогает избавиться от полевого и температурного гистерезисов, которые значительно уменьшают эффективность работы холодильных установок. В работе [2] предлагалось уменьшать гистерезис путем приложения внешнего механического напряжения.

Таким образом, уточнение феноменологической модели метамагнитного фазового перехода первого рода для предсказания поведения сплава La(Fe,Si)13 при одновременном действии нескольких обобщенных сил является необходимым при разработке прототипов твердотельных магнетокалорических холодильников нового поколения.

В работе [3] была уточнена модель Бина и Родбелла для фазового перехода первого рода в соединениях La(Fe,Si)13. В частности, было предложено учитывать вклад от обменного взаимодействия в термодинамическом потенциале Гиббса при приложении внешнего давления. В данной работе вышеуказанная модель была дополнительно уточнена путем добавления и учета вклада от решеточной энтропии в общий термодинамический потенциал.

С учетом гармонических и ангармонических вкладов от решеточной энтропии общее изменение объема ω может быть записано в виде (1),

(1)

где  — давление, нормированное на критическое значение,  и  — функции, описывающие вклады от решеточной энтропии,  — относительная намагниченность. Нами была проведена оценка верхнего предела вклада внутреннего магнитного гистерезиса для соединений системы La(Fe,Si)13, а также показана возможность уменьшения его ширины посредством приложения внешнего механического напряжения.

Авторы благодарят за финансовую поддержку Российский научный фонд (№21-72-10147).

Литература

1. F. Hu, B. Shen, J. Sun, Z. Cheng, G. Rao, and X. Zhang, Influence of negative lattice expansion and metamagnetic transition on magnetic entropy change in the compound LaFe11.4Si1.6 // Appl. Phys. Lett., vol. 78, no. 23, pp. 3675–3677, 2001

2. J. Liu, T. Gottschall, K. P. Skokov, J. D. Moore, and O. Gutfleisch, Giant magnetocaloric effect driven by structural transitions // Nat. Mater., vol. 11, no. 7, Art. no. 7, Jul. 2012

3. D. Karpenkov et al., Pressure Dependence of Magnetic Properties in La(Fe,Si)13 : Multistimulus Responsiveness of Caloric Effects by Modeling and Experiment // Phys. Rev. Appl., vol. 13, 2020,