Феноменологическая модель ускоренного движения доменной границы

Савин Валерий Витальевич

магистрант 2-ого года обучения

Балтийский федеральный университет имени И. Канта, направление «Физика», Калининград, Россия

E-mail: savin_vv@bk.ru

Магнито-бистабильные аморфные микропровода в стеклянной оболочке, благодаря своим размерам и магнитомягкости, являются перспективным материалом для создания и разработки сенсорных устройств и магнитной памяти [1,2]. Целью данной работы является поиск причин, влияющих на динамику движения доменной границы в процессе перемагничивания микропровода и вызывающих ускоренное движение доменной границы.

Геометрические размеры и аморфность микропровода не позволяют подробно изучить процесс его перемагничивания: особенности микромагнитной структуры и ее изменение во внешнем магнитном поле. Поэтому большинство современных исследований в данном направлении сфокусировано на изучении динамики движения доменных границ в процессе ее движения, а также косвенных оценках этого движения (уравнение энергетического баланса, площадь и форма индуцируемых пиков ЭДС в процессе перемагничивания микропровода, форма петель гистерезиса, распределение локальных полей зарождения и пр. [3,4]).

Метод Сикстуса-Тонкса – классический метод измерения скорости движения доменной границы в микропроводе [5]. Данный метод основан на  последовательном детектировании сигнала ЭДС, индуцированного в двух приёмных катушках, во время перемагничивания микропровода.

В процессе исследования данным методом было обнаружено три типа движения: ускоренное, равномерное и замедленное движение доменной границы в микропроводах с металлической жилой составов Fe77,5Si7,5B15, Fe77Si10B10C3, Fe47,42Ni26,6B12,99Si11C1,99 с различными поперечными размерами.

Предложена феноменологическая модель, объясняющая положительное и отрицательное ускорения доменной границы в процессе перемагничивания микропровода.

[1] Родионова В.В. Статические и динамические магнитные свойства аморфных микропроводов и их систем // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – Москва. (2010).

[2] Ipatov М. Studies of magnetic properties of amorphous microwires with high technological interest, Dissertation to opt for the degree of Doctor of Science. - San Sebastián, (2008).

[3] P. Corte-Leon, V. Zhukova et al. // Applied Materials Today, 101263, (2021).

[4] S. Chikazumi. // Physics of ferromagnetism, Oxford University Press (1997).

[5] Sixtus K.J., Tonks L. Propagation of Large Barkhausen Discontinuities. II // Physical Review Volume 42 (1932).

рис. 1. График полевой зависимости скорости движения доменной границы, измеренной между первой и второй, второй и третьей, третьей и четвёртой приёмными катушками, в зависимости от значения внешнего магнитного поля.

рис. 2. Распределение локальных полей зарождения образца Fe77,5Si7,5B15,  d/D = 13/26: (а) – до нанесения дефекта, (b) – после нанесения дефекта.