Возбуждение стоячих спиновых волн в магнитной пленке фемтосекундными лазерными импульсами

Белькова Александра Владимировна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,                   физический факультет, Москва, Россия                                     belkova.av18@physics.msu.ru

Введение

В последние несколько десятилетий изучение спиновых волн (СВ) в магнитных материалах вызывает большой интерес ввиду возможности сверхбыстрого возбуждения  и контроля оптическими методами [1] , а также перспектив практического применения - создания приборов для быстрого чтения и считывания информации, высокочувствительных сенсоров магнитного поля и химических веществ, элементов Булевой логики [2,3]. Важной задачей является управление различными параметрами СВ: частотой, фазой и амплитудой. Развитие технологий создания структур нанофотоники, таких как плазмонные решетки, фотонные кристаллы, позволило увеличить эффективность взаимодействия света с веществом. Объединение их с магнитными материалами открыло новые пути управления взаимодействия света с магнитными системами.

В данной  работе экспериментально исследуется возможность возбуждения различных мод спиновых волн при изменении параметров системы - длины волны луча накачки и величины внешнего постоянного поля. Образец представляет собой эпитаксиальную плёнку висмут-замещенного феррита-граната состава , выращенную на подложке  толщиной 500 нм. Методом вакуумного напыления на нее осаждалось зеркало Брэгга, состоящее из четырех пар слоев

Результаты и обсуждения

Исследование проводилось методом двухцветной техники накачки-зондирования (Рис.1).Измерения проводились при трех различных значениях внешнего магнитного поля: 72.93 мТл, 85 мТл, 96.99 мТл, длина волны луча накачки варьировалась от 610 до 625 нм с шагом 5 нм, от 670 до 685 нм с шагом 5 нм.

Рис. 1 Схема экспериментальной установки накачки-зондирования

В результате проведенной работы были получены Фурье-образы возбуждаемых спиновых волн в образце (Рис.2).  Исходя из данных, представленных на Рис.2,при одном значении внешнего постоянного поля возбуждаются различные моды спиновых волн для длин волн 610-625 нм и 670-685 нм.  Исходя из рассчитанного распределения поля [5], для длин волн 610-625 нм возбуждается 4 мода стоячих спиновых волн, для длин волн 670-685 нм возбуждается 3 мода стоячих спиновых волн.

Рисунок 2. Полученные Фурье-образы возбужденных спиновых волн в образце при трех разных значениях внешнего постоянного поля.

а - 72.93 мТл, б - 85 мТл, в - 96.99 мТл.

В результате проведенной работы были получены Фурье-образы возбуждаемых спиновых волн в образце (Рис.2).  Исходя из данных, представленных на Рис.2,при одном значении внешнего постоянного поля возбуждаются различные моды спиновых волн для длин волн 610-625 нм и 670-685 нм.  Исходя из рассчитанного распределения поля [5], для длин волн 610-625 нм возбуждается 4 мода стоячих спиновых волн, для длин волн 670-685 нм возбуждается 3 мода стоячих спиновых волн.

Литература

- Ветошко П. М. и др. Регистрация магнитокардиограмм крыс с помощью сенсора магнитного поля на основе феррит-гранатовых пленок //Медицинская техника. – 2016. – №. 4. – С. 15а18.

- Ignatyeva D. O. et al. Magnetooptical surface plasmon resonance sensor based on dielectric Bragg mirror with metal cover //2015 9th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (METAMATERIALS). – IEEE, 2015. – С. 127-129.

- IV Savochkin, M J ̈ackl, VI Belotelov, IA Akimov, MA Kozhaev, DA Sylgacheva, AI Chernov, AN Shaposhnikov, AR Prokopov, VN Berzhansky, et al. Generation of spin waves by a train of fs-laser pulses: a novel approach for tuning magnon wavelength. Scientific reports, 7(1):1–10, 2017.

- Stupakiewicz, A.; Szerenos, K.; Afanasiev, D.; Kirilyuk, A.; Kimel, A. V. Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in a transparent medium. Nature 2017, 542, 71−74.

- Ozerov V. A. et al. One-dimensional optomagnonic microcavities for selective excitation of perpendicular standing spin waves //Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2022. – Т. 543. – С. 168167.