Мëссбауэровская спектроскопия твердых растворов системы

(1-х)PbFe1/2Nb1/2O3-хPbFe2/3W1/3O3

Глазунова Екатерина Викторовна, Кубрин Станислав Петрович,

Вербенко Илья Александрович

Научный сотрудник

Научно-исследовательский институт физики, Южный федеральный университет, 344090, Ростов-на-дону, Россия

E–mail: kate93g@mail.ru

Мультиферроики — это материалы, обладающие как магнитным, так и сегнетоэлектрическим и/или сегнетоэластическим упорядочениями, обусловливающими связь между намагниченностью и электрической поляризацией [1]. В течение нескольких последних десятилетий они считаются очень перспективными ввиду возможности применения в устройствах для хранения данных с высокой плотностью [2]. Среди мультиферроиков на основе свинца особый интерес представляют Pb(Fe2/3W1/3)O3 (PFW) и PbFe1/2Nb1/2O3 (PFN), которые кристаллизуется в преимущественно неупорядоченной сложной структуре перовскита, в которой катионы (Fe3+, Nb5+ и W6+) случайным образом распределены по октаэдрическим B-позициям. Значения температур магнитного перехода в них сильно отличаются: TN(PFW) ~ 350 K TN(PFN) ~ 150 K, и в твердых растворах (ТР) на их основе ожидается возникновение магнитного перехода при TN близких к комнатной температуре.

В данной работе представлены исследования магнитной структуры ТР системы

(1-х)PFN – хPFW с х=0.0-1.0 при помощи эффекта Мëссбауэра. Мëссбауэровские исследования показали, что изомерные сдвиги дублетов соответствуют ионам Fe3+ в кислородном октаэдрическом окружении [3]. Спектр PFN состоит из двух парамагнитных дублетов, что указывает на неоднородность распределения катионов в B-подрешетке. Мессбауэровские спектры образцов с x=0.1...1.0 представляют собой суперпозиции трех, четырех либо пяти парамагнитных дублетов, которые отличаются значениями квадрупольных расщеплений. В сложных перовскитных оксидах величина квадрупольного расщепления преимущественно обусловлена симметрией локального окружения ионов Fe3+. Чем ниже симметрия локального окружения, тем больше величина квадрупольного расщепления. Согласно величине сверхтонкого магнитного поля (СТП) секстета образцов с x = 0.7 - 1.0, измеренных при комнатной температуре определено, что Fe3+ имеет различное число немагнитных ионов в ближайшем окружении.

Значения TN в ТР системы (1-х) PFN - xPFW почти линейно возрастает от 165 К для x = 0 до 345 К для x = 1.0. Отличие значений TN от значений, приведенных в литературе, связно с распределением катионов В-подрешетки, то есть повышение TN в образце PFN, вероятно, обусловлено более высокой степенью катионного беспорядка. Значение же TN в образце PFW свидетельствует о возникновении локального катионного упорядочения в нем.

Полученные результаты целесообразно использовать при разработке новых материалов на основе ТР системы (1-х)PFN – хPFW.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект №0852-2020-0032/(БАЗ0110/20-3-07ИФ) при использовании оборудования ЦКП «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики ЮФУ.

Литература

1. N.A. Spaldin, R. Ramesh, Advances in magnetoelectric multiferroics, Nat. Mater. 18, 203–212 (2019).

2. Y. Tokura, Multiferroics as quantum electromagnets, Science 312, 1481–1482 (2006).

3. F. Menil J. Phys. Chem. Solids 46 (7), 763-789 (1985).