Электронная и локальная атомная структура соединений TiH2 и Ti2AlC

Аверкиев И.К.

аспирант

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Ижевск, Россия

E–mail:averkiev1997@mail.ru

Известно, что спектроскопия потерь энергии электронов (EELS – Electron Energy Loss Spectroscopy) является мощным аналитическим инструментом для исследования соединений состоящих из легких элементов. Информацию можно извлечь как из спектров с малыми потерями энергии падающих электронов, так и из спектров возбуждения характеристических краев, однозначно определяющих химический состав исследуемого образца, и из наблюдаемой за краями характеристических потерь, протяженной тонкой структуры потерь энергии электронов.

В области малых потерь энергии электронов реализована спектроскопия потерь энергии валентных электронов (VEELS – Valence Electron Energy Loss Spectroscopy) которая предоставляет информацию, аналогичную ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии, и содержит сведения о зонной структуре. Кроме характерных пиков плазмонных потерь, данная область отображает плотность незанятых состояний над уровнем Ферми.

Спектры протяженных тонких структур энергетических потерь электронов (EXELFS – Extended Electron Energy Loss Fine Structure) формируются за краем возбуждения внутреннего уровня атома вещества в результате когерентного рассеяния вторичного электрона на локальном окружении возбуждаемого атома и поскольку природа формирования аналогична EXAFS спектрам (Extended X-ray Absorption Fine Structure), она содержит информацию о параметрах локальной атомной структуры исследуемого объекта – длины химической связи, координационные числа и параметры дисперсии межатомных расстояний.

В работе методами VEELS и EXELFS проведено исследование электронной и локальной атомной структуры соединений TiH2 и Ti2AlC. Были получены спектры энергетических потерь электронов в режиме обратного отражения от поверхности образцов в диапазоне до 600 эВ в шкале потерь энергии вторичного электрона. В результате анализа протяженной тонкой структуры были получены параметры локальной атомной структуры, а именно межатомные расстояния между атомами Ti-Ti, Ti-H, Ti-Al, Ti-C, C-C, C-Al, соответствующие координационные числа и фактор Дебая-Валлера. Анализ области малых потерь энергии электронов позволил определить особенности электронной структуры соединений, а именно энергию объемных и поверхностных плазмонов. Для соединения TiH2 определена энергия межзонных переходов между уровнями H-1s и Ti-3d.

Благодарность выражается научному руководителю к.ф.-м.н. Бакиевой Ольге Ринатовне. Работа выполнена в рамках государственного задания №121030100002-0. Исследования выполняли с использованием оборудования ЦКП “Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий” УдмФИЦ УрО РАН

Литература

- Herrera-Pérez G., Ornelas-Gutiérrez C., Reyes-Montero A. et. al. Complex dielectric function and opto-electronic characterization using VEELS for the lead-free BCZT electro-ceramic perovskite// Micron. 2021. V. 149. P. 103124.

- Averkiev I. K., Bakieva O. R., Nemtsova O. M. et al. Changes in the chemical compound and local atomic structure of ultrathin surface layers of Fe due to implantation of argon and oxygen ions// Applied Surface Science. 2021. V. 539. P. 148243