MCp-функционализированный графен для каталитических применений Суханова Е.В., Попов З.И.
Аспирант, старший научный сотрудник
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, г. Москва, Россия

Email: yekaterina.sukhanova@phystech.edu

Растущий глобальный спрос на электроэнергию и необходимость снижения выбросов парниковых газов обуславливает потребность получения экологически чистого топлива, в частности, водородного. Поскольку и солнечный свет, и вода находятся в изобилии, перспективной технологией представляется синтез водорода с помощью реакций фотокаталитического расщепления воды под действием солнечного излучения. Важной задачей является повышение эффективности данного процесса, в связи с чем представляется актуальным поиск новых синтетических материалов, которые возможно использовать в качестве катализаторов для реакции расщепления воды. Для решения поставленной проблемы особенно перспективными кажутся наноматериалы.

Двумерные наноматериалы привлекают к себе особый интерес исследователей из-за уникальных свойств и множества возможных применений. Наиболее известным представителем является графен [1], экспериментальное получение которого в 2004 году привело к повсеместному исследованию наноматериалов различного состава. Для расширения областей возможного применения графена необходимо разработать методы и подходы, позволяющие контролируемо изменять его свойства согласно заданным целям. Управлять свойствами графена можно, например, искусственно создавая стабильные дефекты в структуре материала [2], применяя молекулярную функционализацию [3] или комбинируя данные подходы. Известно, что на поверхности графена могут образовываться различные дефекты, многие из которых приводят к появлению пятичленных углеродных колец в структуре наноматериала, например, вакансии, дивакансии, дефекты Стоуна-Уэйлса. Интересной задачей представляется изучение влияния функционализации дефектной поверхности графена производными металлоценов – MCp, состоящими из радикала циклопентадиенила и атома металла.

Известно, что молекулы металлоценов характеризуются высокой стабильностью, а также интересными физико-химическими свойствами. В частности, молекулы ферроцена могут использоваться в нефтяной промышленности в качестве антидетонатора, а также находят применение в качестве сенсоров, в качестве добавок к новым материалам, в фармацевтике. Особенно следует отметить тот факт, что данные молекулы находят возможное применение в качестве катализаторов для синтеза углеродных наноструктур, например, углеродных нанотрубок или графеновых нанолент [4], а значит можно предположить возможность функционализации углеродных аллотропов фрагментами молекул металлоценов. Монослой графена, функционализированный фрагментами молекул металлоценов, кажется перспективным для применения в качестве катализатора в фотокаталитических реакциях расцепления воды, так как такой наноматериал содержат в своей структуре атом металла, который способен изменять свою степень окисления под воздействием солнечного света. Таким образом, актуальной представляется задача изучения влияния функционализации поверхности графена производными металлоценов – MCp, состоящими из радикала циклопентадиенила (Cp) и атома металла (M), на свойства монослоя графена, а также изучение уникальных эффектов, возникающих в подобных системах.

В представленной работе было проведено теоретическое исследование влияния функционализации поверхностей чистого и дефектного графена металлоценоподобными структурами, содержащими различные атомы переходных металлов (M = Fe, Co, Cr, Ni, V), на физико-химические свойства углеродного монослоя. Квантово-механические расчеты были выполнены с помощью метода функционала электронной плотности (DFT) [5,6], реализованного в программном пакете VASP.

Анализ электронных зонных структур показал, что наличие MCp фрагмента в структуре дефектного графена приводит к появлению дополнительных уровней энергии. Исследование оптических свойств показало, что рассмотренные в работе структуры демонстрируют увеличение интенсивности спектров экстинкции в области длин волн выше 150 нм по сравнению с бездефектным графеном, что указывает на возможность данных структур абсорбировать излучение в видимом диапазоне света, а значит рассмотренные материалы являются многообещающими для фотокаталитических применений. Для исследования возможности использования рассмотренных дефектных структур графена, функционализированных фрагментами молекул металлоценов, в качестве катализаторов в реакции образования активных форм кислорода (реакциях Фентона) были рассчитаны энергии связи промежуточных соединений и построены координаты реакций, что позволило выявить ряд перспективных структур.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 21-73-20183.

Литература

1.	Novoselov K.S. Nobel lecture: Graphene: Materials in the flatland // Reviews of Modern Physics. APS, 2011. Vol. 83, № 3. P. 837–849.

2.	Dyck O. et al. Doping transition-metal atoms in graphene for atomic-scale tailoring of electronic, magnetic, and quantum topological properties // Carbon. Elsevier, 2021. Vol. 173. P. 205–214.

3.	Mao H.Y. et al. Manipulating the electronic and chemical properties of graphene via molecular functionalization // Progress in Surface Science. Elsevier, 2013. Vol. 88, № 2. P. 132–159.

4.	Cherkasov N. et al. Template synthesis and characterization of carbon nanomaterials from ferrocene crystals // Applied surface science. Elsevier, 2014. Vol. 308. P. 388–395.

5.	Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas // Physical Review. 1964. Vol. 136, № 3B. P. B864–B871.

6.	Kohn W., Sham L.J. Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects // Phys. Rev. 1965. Vol. 140, № 4A. P. A1133–A1138.