Особенности локальной атомной структуры лантаноборатных и сурьмяно-силикатных стекол с различным содержанием компонент

Ермакова А.М.1, Сухарина Г.Б.1, Алексеев Р.О.2, Тригуб А.Л.3, Велигжанин А.А3.,

Шахгильдян Г.Ю.2, Волошановская А.С.1, Авакян Л.А.1, Бугаев Л.А.1, Сигаев В.Н.2

Студент, сотрудник к. ф.-м. н., аспирант, сотрудник к. ф.-м. н., сотрудник к. ф.-м. н., сотрудник к. х. н., студент, сотрудник д. ф.-м. н, сотрудник д. ф.-м. н., сотрудник д. х. н.

1Южный федеральный университет, физический факультет,

Ростов-на-Дону, Россия

2Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

3Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия

E-mail: ermakova.alexandra.bk@mail.ru

Оптическое материаловедение – значимый раздел материаловедения, представляющий большой интерес с точки зрения изучения свойств и методов получения материалов, в том числе различных видов стекол, применяемых в оптике. Боратные стекла системы La2O3-Nb2O5-B2O3 (LNB) и сурьмяно-силикатные стекла системы Sb2O3-Si2O3 (SS) являются важными объектами исследования, поскольку представляют собой перспективные материалы для широкого круга применений в промышленном производстве. Например, боратные стекла, необходимы для решения задач в оптическом приборостроении, электротехнике, биомедицине и других отраслях [1]. Целью работы является изучение структуры таких стекол, что позволит установить ее влияние на такие процессы, как стеклообразование, а также на оптические свойства материала.

В работе были рассмотрены 5 образцов стекол: образец системы SS, содержащий               (25%) оксида сурьмы и (75%) оксида кремния и 4 образца стекол системы LNB с одинаковым содержанием оксида лантана (22.5%), различным содержанием оксида ниобия (от 5% до 30%) и оксида бора (от 72.5% до 47.5%). Образцы синтезированы химиками Московского университета РХТУ им. Менделеева.

Спектры рентгеновского поглощения L3-края лантана в образцах LNB и K-края сурьмы в SS были измерены в Курчатовском источнике синхротронного излучения на станции «Структурное материаловедение» [2]. С использованием методов многократного рассеяния и конечных разностей, реализованного в программном комплексе FDMNES [3] выполнено моделирование спектров XANES. В ходе исследования в изучаемых образцах стекол было установлено наиболее вероятное ближнее окружение атомов лантана и сурьмы. Выявлена тенденция изменения ближнего окружения атомов лантана в зависимости от изменения содержания концентрации компонент в составе образцов LNB.

Литература

- Bengisu M. Borate glasses for scientific and industrial applications: a review //Journal of materials science. – 2016. – Т. 51. – №. 5. – С. 2199-2242.

- Chernyshov A. A., Veligzhanin A. A., Zubavichus Y. V. Structural Materials Science end-station at the Kurchatov Synchrotron Radiation Source: Recent instrumentation upgrades and experimental results //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2009. – Т. 603. – №. 1-2. – С. 95-98.

- Joly Y. X-ray absorption near-edge structure calculations beyond the muffin-tin approximation //Physical Review B. – 2001. – Т. 63. – №. 12. – С. 125120.