Синтез цилиндрических магнитных наночастиц для их использования в полимерных композитах.

Кессель Д.Э.1, Шибаев А.В. 1, Швец П.В.2, Камышинский Р.А.3,4, Орехов А.С.3,4, Абрамчук С.С.1, Хохлов А.Р.5, Филиппова О.Е.1

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 3Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 4Московский физико-технический институт, 5Institute of Advanced Energy Related Nanomaterials, Ulm University

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: dkshmr@yandex.ru

В последние годы большое внимание уделяется синтезу и исследованию магнитных наночастиц. Их можно использовать во многих различных приложениях, таких как адресная доставка лекарств, гипертермия для лечения рака, магнитно-резонансная томография (МРТ) и изготовление полимерных материалов, имеющих магнитные свойствами. Во многих из этих приложений наночастицы анизотропной, в частности цилиндрической, формы имеют большое преимущество перед сферическими частицами того же объема, поскольку они имеют более высокую намагниченность и могут использоваться для придания материалам анизотропных свойств. Особый интерес представляют наночастицы оксидов железа и феррита кобальта, поскольку они дешевы и обладают высокой намагниченностью насыщения. Целью данной работы является синтез цилиндрических магнитных наночастиц оксида железа (Fe3O4) и феррита кобальта (CoFe2O4) и исследование их структуры и свойств.

Цилиндрические наночастицы оксида железа и феррита кобальта были получены методом обратного соосаждения с использованием постоянного магнитного поля в качестве «шаблона» для анизотропного роста. Были получены изображения синтезированных наночастиц с ПЭМ высокого разрешения, которые показывают, что они являются монокристаллическими и не имеют преимущественной ориентации осей кристаллов вдоль направления стержня. Был предложен механизм образования наночастиц цилиндрической формы в магнитном поле [1], который протекает в два этапа: 1) образование малых (размером несколько нм) сферических наночастиц на начальной стадии реакции, 2) их ориентация и сборка в магнитном поле и сплавление в стержни. Было показано, что наночастицы феррита кобальта обладают лучшими магнитными свойствами, чем частицы оксида железа с такой же морфологией.

Цилиндрические наночастицы, полученные с помощью магнитного поля, могут быть использованы для создания полимерных композитов или гелей, которыми можно манипулировать с помощью магнитного поля [2].

Литература

- [1] Shibaev A.V., Shvets P.V., Kessel D.E., Kamyshinsky R.A., Orekhov A.S., Abramchuk S.S., Khokhlov, A.R., Philippova O.E. Beilstein J. Nanotechnol., 2020, V.11, P.1230-1241.

- [2] Shibaev A.V., Smirnova M.E., Kessel D.E., Bedin S.A., Razumovskaya I.V., Philippova O.E. Nanomaterials, 2021, V.11, P.1721