Гидрофобные покрытия на основе кремнийорганических соединений, нанесенные на волокна хлопка из сверхкритического диоксида углерода

Шуневич Валентина Александровна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: valentinashunevich@yandex.ru

Данная работа направлена на исследование растворимости кремнийорганических полимеров и олигомеров и методов их нанесения на текстильный материал из растворов в сверхкритическом диоксиде углерода. Гидрофобные покрытия несут в себе огромный потенциал для развития многих отраслей, например медицины, авиации, а также позволяет решить проблему коррозии металлов и сплавов [1]. Одно из основных применений - создание покрытия на тканях, которое обеспечивает ей гидрофобность и незагрязняемость, что важно при создании рабочей одежды [2]. Также исследуются параметры растворимости используемых гидрофобных агентов в сверхкритической среде.

В настоящий момент основной метод гидрофобизации ткани в текстильной промышленности так или иначе включает в себя использование жидкого растворителя. Этот метод, являясь довольно простым, однако, содержит в себе ряд минусов. Основной недостаток — неравномерность нанесения вещества на подложку. В процессе сушки, который необходим для удаления растворителя с поверхности ткани, на границе раздела воздушной и жидкой фазы возникают капиллярные эффекты, что приводит к неконтролируемой деформации гидрофобизирующего покрытия [1]. Это сильно снижает качество получаемой ткани . Также можно выделить высокие энергозатраты при сушке материала и большое количество вредных для экологии отходов производства.

Эти недостатки могут быть устранены, если в качестве растворителя использовать сверхкритический диоксид углерода. Диоксид углерода в сверхкритическом состоянии имеет ряд преимуществ перед другими веществами, а именно негорючесть, нетоксичность, относительная инертность в химических процессах, а также легко достижимые параметры перехода в сверхкритическое состояние (T = 31.1°C, p = 7.38 МПа) [3]. Но самое главное, его использование позволяет сделать покрытие равномерным, так как при его удалении происходит переход сразу в газообразное состояние, минуя жидкую фазу, что позволяет избежать возникновения капиллярных эффектов. На данный момент известно, что фторорганические соединения хорошо растворяются в сверхкритическом диоксиде углерода, а также могут быть использованы в качестве гидрофобных агентов [4]. Однако использование фторированных агентов в промышленности нецелесообразно, так как они являются довольно дорогими, а также негативным образом влияют на окружающую среду [5].

В эксперименте была исследована растворимость полиметилгидросилоксанов различной молекулярной массы и произведено их осаждение на хлопковую ткань из сверхкритического диоксида углерода, выступающего в роли растворителя, в присутствии катализатора. Подготовленные образцы различаются между собой массовой долей осажденного полимера и количеством катализатора, используемого при осаждении, что позволяет делать выводы об их влиянии на гидрофобность получаемого покрытия.

Для оценки гидрофобных свойств полученных образцов проводились следующие исследования: измерение динамики краевого угла капли воды с поверхностью, CO2 спрей-тест, в котором в контакт с водой приходит относительно большая площадь образца, что позволяет оценить равномерность покрытия. Морфология покрытия изучалась методом сканирующей электронной микроскопии. Также сделан анализ химического состава поверхности методом ЭДРС. На основе данных о гидрофобности будет выявлено наилучшее соотношение между катализатором и гидрофобизаторов. Эксперимент позволит определить наилучший гидрофобизатор, а также наиболее удачные для создания гидрофобных тканей условия.

Список литературы:

1. Галиев Э.Е. Хохлов А Р Никитин Л Н, Галлямов М.О. and В М Бузник. Сверхкритический Диоксид Углерода Как Активная Среда Для Химических Процессов С Участием Фторполимеров. pages 56–65.

2. Akira Nakajima, Kazuhito Hashimoto, and Toshiya Watanabe. Recent Studies on SuperHydrophobic Films. page 11.

3. Yasuhiko Arai, Takeshi Sako, and Yoshihiro Takebayashi, editors. Supercritical Fluids. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2002.

4. Zonglin Chu and Stefan Seeger. Superamphiphobic surfaces. Chem. Soc. Rev., 43(8):2784–2798, 2014.

5. J. Franzaring, H. Hrenn, C. Schumm, A. Klumpp, and A. Fangmeier. Environmental monitoring of fluoride emissions using precipitation, dust, plant and soil samples. Environmental Pollution, 144(1):158–165, November 2006.