«Органо-неорганические бромокупраты как новый класс материалов для сцинтилляционных детекторов рентгеновского излучения»

Беликова Д.Е., Фатеев С.А., Хрусталев В.Н.

Студентка, 3 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: belikova.daria123@gmail.com

Сцинтилляционные детекторы являются незаменимым элементом современных приборов, применяемых для визуализации рентгеновского излучения в томографии, радиографии, дефектоскопии, в системах контроля безопасности, а также для детектирования ионизирующих излучений. Из коммерчески доступных материалов наибольшими световыходами (число фотонов на 1 МэВ поглощённого излучения) обладают сцинтилляционные монокристаллы на основе легированных йодидов и бромидов щелочных, щелочноземельных металлов и лантаноидов (CsI:Tl, SrI2:Eu, LaI3:Ce), однако все они чрезвычайно гигроскопичны, дороги в производстве (рост методом Бриджмена) или содержат токсичные элементы.

В качестве альтернативы, недавно были предложены неорганические сцинтилляторы на основе неорганических галогенокупратов (I) АmСunXn+m (X = I-, Br-; A = K+, Rb+, Cs+), демонстрирующие рекордно высокие световыходы, стабильные к внешним факторам воздействия, а также обладающие близким к 100% квантовым выходом фотолюминесценции и большим стоксовым сдвигом, исключающим самопоглощение [1].

В данной работе в качестве сцинтилляционных материалов впервые исследовались «гибридные» галогенокупраты, содержащие органические катионы метиламмония (CH3NH3+ – MA+) и формамидиния (HC(=NH2)NH2+ – FA+). В частности, были получены фазы состава MA2CuBr3 [2], FA3CuBr4, MACu2Br3, FACu2Br3, MACuBr2, FACuBr2 последние пять были синтезированы впервые.

Параметры кристаллических структур всех полученных фаз были определены методом рентгеноструктурного анализа. Оптические свойства данных соединений исследовались методами фотолюминесцентной спектроскопии, спектроскопии поглощения, спектроскопии возбуждения фотолюминесценции, а также рентгенолюминесцентной спектроскопии. Было определено, что край поглощения исследуемых фаз находится в диапазоне 300-350 нм. Показано, что соединения состава ACu2Br3 демонстрируют способность к фотолюминесценции только при низких температурах (70-120К, λmax=600-610 нм), тогда как фаза MA2CuBr3 демонстрирует яркую зеленую фотолюминесценцию и при комнатной температуре (λmax=520 нм). Данное явление можно объяснить различными реализующимися механизмами излучательной рекомбинации с участием автолокализованных экситонов. Под излучением рентгеновских трубок с серебряным и медным анодом для фазы MA2CuBr3 была продемонстрирована интенсивная рентгенолюминесценция (λmax=520 нм) при комнатной температуре. Световыход для фазы (MA)2CuBr3 можно оценить в 13700 фотонов/МэВ, что также является сравнительно высоким значением для гибридного соединения.

В настоящее время MA2CuBr3 — второй открытый гибридный галогенокупрат, для которого была обнаружена рентгенолюминесценция при комнатной температуре. Полученные результаты демонстрируют перспективность применения гибридных галогенокупратов, в особенности, фазы MA2CuBr3, в качестве материала для детекторов рентгеновского излучения.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (Проект №20-33-70265).

Литература

[1]	Li Y. et al. Progress in copper metal halides for optoelectronic applications // Mater. Chem. Front. Royal Society of Chemistry, 2021. Vol. 5, № 13. P. 4796–4820.

[2]	Peng H. et al. Highly Efficient Self-Trapped Exciton Emission of a (MA)4Cu2Br6 Single Crystal // J. Phys. Chem. Lett. 2020. Vol. 11, № 12. P. 4703–4710.