Гидротермальный синтез и фотопротекторные свойства оксидных материалов, содержащих титан и церий

Арбанас С.,1 Колесник И.В.1

Студент, 2 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Кафедра наноматериалов, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: s-arb@mail.ru

При изготовлении уходовых и декоративных косметических средств часто используются фотопротекторные неорганические пигменты. TiO2 и ZnO чаще всего применяются в качестве подобных пигментов. Основной проблемой использования этих оксидов является их фотокаталитическая активность, из-за которой могут выделяться свободные радикалы, негативно воздействующие на клетки кожи и компоненты косметического средства. Поэтому важно подавить фотокаталитическую активность неорганических пигментов. CеО2 — это один из примеров антиоксиданта, поглощающего свободные радикалы. Солнцезащитные свойства данного оксида сравнимы со свойствами TiO2.

Поэтому целью данной работы стал синтез и изучение фотопротекторных свойств композитных неорганических оксидных пигментов, содержащих титан и церий.

Для получения слабоагрегированного нанокристаллического материала, пигменты были синтезированы в гидротермальных условиях. Титан и церий-содержащими прекурсорами являлись H2TiCl6 и CeCl3, а NaOH — реагентом, регулирующим кислотность среды.

Полученные пигменты были охарактеризованы методами порошковой рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии. Фотопротекторные свойства пигментов были охарактеризованы согласно международному стандарту ISO 24443, а цветовые характеристики – по международному стандарту ISO 11664-4.

Согласно полученным данным, во время синтеза, проведенного в гидротермальных условиях в кислой среде (рН = 2,5), происходит формирование фазы рутила. При доведении рН прекурсорных растворов до значения 13,3, после гидротермальной обработки образцов с мольных соотношений Сe:Ti от 0:1 до 0,1:0,9 наблюдается формирование фазы со структурой (Na,H)2Ti2O5*H2O. При мольном соотношении Сe:Ti = 0,5:0,5 формируется фаза Сe2Ti2O7. Образцы, содержащие эту фазу, характеризуются наиболее высокими значениями фотопротекторных свойств: солнцезащитный фактор достигает 14, при типичном значении для оксида титана, равном 2-3.

Работа выполнена при финансовой поддержкеРФФИ (проект 20-03-00969_а).