Исследование влияния АПТЭС на процессы травления и модификации трековых мембран для последующего создания биосенсоров на их основе

Гринь Константин Николаевич

Студент, 3 курс бакалавриата

Государственный университет «Дубна»

E-mail: grinkostya@mail.ru

Трековые мембраны (ТМ) – один из видов современных материалов, с помощью которых можно осуществлять разделение, концентрирование и идентификацию различных веществ, в том числе и биологических объектов, за счёт особых свойств поверхности. Главным преимуществом ТМ является возможность модифицирования. В данной работе рассматриваются особенности процессов травления и модификации поверхности ТМ на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) раствором гамма-аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭС) [1]. Определив эти особенности, можно представить вид дальнейшей обработки материалов, с целью получения биосенсоров [2] в водных и воздушных средах. Анализ исследования был осуществлен методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией (РФЭС) и ИК-спектроскопией.

Рисунок 1. Снимки СЭМ ТМ и скола ТМ (вверху), график ИК-спектров ТМ в разных условиях травления (внизу)

Снимки СЭМ показали, что при травлении в растворе АПТЭС, по сравнению с травлением в растворе щелочи, изменения диаметра пор не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии травления. Отсутствие переходов для атомов Si в методе РФЭС и отсутствие колебаний групп Si-O, Si-C в методе ИК-спектроскопии показали, что сшивания АПТЭС с поверхностью ПЭТФ пленки не происходит. Таким образом, АПТЭС выступает в роли модификатора или ПАВ при обработке ТМ из ПЭТФ. Для модификации ТМ необходима предварительная обработка, например, внедрение якорных группировок, которыми могут выступать поливалентные металлы.

Литература

1. Arkles B. et al. Silane Coupling Agents: Connecting Across Boundaries, Gelest //Inc. 2014. Vol. 3. P. 9-12.

2. Hsiao V. K. S. et al. Aminopropyltriethoxysilane (APTES)-functionalized nanoporous polymeric gratings: fabrication and application in biosensing //Journal of Materials Chemistry. 2007. Vol. 17. №. 46. P. 4896-4901.