Влияние обработки поверхности углеродных точек перекисью водорода и этилендиамином на их оптические свойства

Косолапова К.Д.,1 Ушакова Е.В.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kosolapova@niuitmo.ru

На данный момент, к созданию, исследованию и применению углеродных точек (УТ) имеется растущий интерес в научном сообществе, так как они обладают уникальными свойствами, а именно высокой фотостабильностью, химической инертностью, сильным поглощением в области высоких частот и высокой биосовместимостью [1]. Все эти свойства позволяют УТ и материалам на их основе применяться в биомедицине, оптоэлектронике, фотокатализе и т. д. В данной работе особое внимание уделено исследованию оптических свойств УТ в зависимости от количества добавленного вещества в виде перекиси водорода или этилендиамина. Также проведено исследовании химии поверхности УТ, которое может дать дополнительную информацию об электронной подсистеме таких наночастиц.

Целью данной работы является исследование морфологии и оптических свойств УТ в зависимости от типа добавок и их количества при обработке их поверхности в коллоиде.

В данной работе были исследованы оптические свойства УТ, синтезированных с помощью сольвотермального метода, где в качестве прекурсоров были выбраны лимонная кислота и этилендиамин в молярном соотношении 1:0.33. В качестве растворителя была использована вода. Получившийся раствор прекурсоров нагревался в автоклаве при температуре 190  в течение 8 часов. Готовый коллоидный раствор был очищен от крупных частиц и агломератов с помощью шприцевого фильтра и малых органических молекул с помощью диализа с отсечкой по массе 6–8 кДа. Для установления влияния степени окисления поверхности на оптические свойства УТ, к 200 мкл стокового образца было добавлено разное количество перекиси водорода: 5, 10, 20, 30 и 40 мкл.  В таких же пропорциях использовался в качестве добавочного вещества этилендиамин для второго набора исследований.

Проведенные оптические измерения показали, что в спектрах поглощения УТ с разной пропорцией перекиси водорода наблюдается сдвиг полосы поглощения в коротковолновую область спектра с увеличением добавочного вещества. Аналогично, наблюдаются изменения в спектрах поглощения УТ с разным количеством этилендиамина. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) образцов свидетельствуют об уменьшении интенсивности ФЛ с увеличением количества добавленных веществ. ИК-спектры получившихся образцов указывают на появление новых молекулярных групп на поверхности, что говорит об изменении химического состава УТ в зависимости от типа добавочного вещества. Химический состав УТ, установленный с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФС), показал, что УТ обладают почти одинаковым химическим составом (присутствуют элементы O 1s, N 1s, C 1s) и высокой степенью карбонизации.

В ходе выполненной работы было показано, что окисление поверхности УТ влияет на оптические свойства полученных образцов, а исследование химии поверхности УТ в зависимости от типа добавочного вещества свидетельствует о появлении новых молекулярных групп на поверхности. Таким образом, открывается возможность для исследования электрических и оптических свойств таких наноструктур в зависимости от их морфологии.

Литература

1. Li D., et. al. Optical properties of carbon dots in the deep-red to near-infrared region are attractive for biomedical applications // Small. 2021. Vol. 17. P. 2102325.