Бифункциональный гидрогель для лечения инфицированных кожных ран

Мурзова А.Е., Савин А.М., Дмитриева М.А., Пилипенко Ю.M., Кривошапкина E.Ф.

Студент, 2 курс магистратуры

Университет ИТМО, химико-биологический кластер SCAMT

Молекулярная биология и биотехнология, Санкт-Петербург, Россия

E-mail:murzova-anya@mail.ru

Хронические незаживающие раны ложатся тяжелым бременем на пациентов и системы здравоохранения, приводя к ограничению подвижности, ампутации конечностей и даже смерти. Важными регулируемыми параметрами, которые критически влияют на ранозаживление, являются pH, уровень бактериальной инфекции (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa – антибиотикорезистентные штаммы) и продукты их жизнедеятельности, препятствующих регенерации кожи [1].

Особый научный и практический интерес исследователей в последние несколько лет вызывают биофункциональные адаптивные материалы на основе природных полимеров, обладающих “программируемым” откликом на патофизиологические особенности раны [2].Сочетание в одной ранозаживляющей повязке – способности покрывать раневое ложе и предотвращать бактериальный рост с возможностью преодолевать системную инфекцию за счет ее раннего выявления с последующим местным высвобождением антибиотиков пользуется огромным спросом.

В связи с этим, данное исследование направлено на разработку самовосстанавливающихся гидрогелевых повязок на основе желатина и нанокристаллической целлюлозы, модифицированной хелатирующим агентом дофамином, с функциональным линейным откликом на рост бактерий в инфицированной ране.

Рис.1 – Сорбционная способность гидрогеля к ионам железа (III), содержащего хелатирующий агент - 4 вес. % допамин, спустя 24 часа после инкубации при 37 °С в модельной раневой жидкости (CFeCl3= 10-4 M).

Получен биоадгезивный гидрогель на основе нанокристаллической целлюлозы (1,3 вес. %) и желатина (2 вес. %), модифицированный допамином (4–20 вес. %). Исследована сорбционная способность гидрогеля к ионам железа (III) в зависимости от концентрации хелатирующего агента─допамина. Изучена эффективность инкапсулирования антибиотика (гентамицина) в гидрогелевый матрикс. Охарактеризована набухаемость, жесткость, тиксотропия, пористость образцов методами гравиметрии, реологических измерений, сканирующей электронной микроскопии. Изучена абсорбция гидрогеля с помощью атомно-эмиссионной спектроскопии к ионам Na+, K+, Ca2+, Zn2+. Исследована кинетика высвобождения гентамицина из пористой гидрогелевой матрицы в модельных биологических жидкостях без/в присутствии ионов Fe3+. Изучена цитотоксичность и потенциальная биосовместимость ранозаживляющих повязок на модельной культуре фибробластов. Проведены микробиологические исследования на предмет потенциальной антибактериальной активности в культуре Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Науки и Высшего образования Российской Федерации (проект № 075-15-2019-1896).

Литература

1. Chekini M. et al. Nanocolloidal Hydrogel with Sensing and Antibacterial Activities Governed by Iron Ion Sequestration //Chemistry of Materials. – 2020. – Т. 32. – №. 23. – С. 10066-10075.

2. Wang, L. et al. A biocompatible cellulose-nanofiber-based multifunctional material for Fe3+detection and drug delivery. J. Mater. Chem. C 8, 11796–11804 (2020).