Синтез композитов на основе нанолистов диоксида титана, модифицированного металлическими наночастицами Au и Ag и их использование в ГКР-спектроскопии

Ревенко А.О.1, Козлов Д.А.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия

E-mail: arevenko27@gmail.com

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния является известным способом детектирования органических молекул в низких концентрациях. В ходе проведения анализа зачастую используют подложки с близкорасположенными наночастицами благородных металлов, таких как золото и серебро, которые увеличивают сигнал комбинационного рассеяния анализируемой молекулы. Для увеличения воспроизводимость таких подложек крайне важным является равномерное распределение наночастиц металла по подложке. В связи с этим использование планарных структур с большими латеральными размерами в качестве подслоя является перспективным подходом. Примером материала подслоя могут служить нанолисты диоксида титана, которые не только удовлетворяют данным условиям, но и обладают высокой кристалличностью. При модификации их поверхности наночастицами золота или серебра, наблюдается образование барьера Шоттки, что приводит к появлению у подложек фотокаталитической активности.

Таким образом, целью данной работы является синтез нанолистов диоксида титана и разработка методики получения подложек на их основе для использования в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния.

Нанолисты диоксида титана были получены расщеплением слоистых титанатов щелочных металлов обработкой раствором соляной кислоты и дальнейшим внедрением в структуру органического катиона тетрабутиламмония. В ходе исследования было выявлено, что при использовании титаната цезия, как прекурсора для синтеза, удаётся получить нанолисты толщиной 5 нм с латеральными размера до 1 μм. После нанесения полученных нанолистов на подложки из покровного стекла, было проведено осаждение наночастиц золота и серебра на поверхность диоксида титана из растворов HAuCl4 и AgNO3 с использованием УФ облучения или раствора боргидрида натрия. В ходе осаждения наночастиц золота синтез с использованием УФ облучения показывает наилучшие результаты, в то время как при осаждении наночастиц серебра синтез с использованием NaBH4 показывает лучшее распределение по поверхности подложки с образованием частиц необходимого размера. При использования таких подложек в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния наблюдается усиление сигнала вплоть до 5·106 раз при использовании модельного аналита родамина 6G. Также, в ходе работы была показана возможность генерации пероксида водорода на поверхности подложки под воздействием УФ-облучения. Полученный результат указывает на то, что полученные подложки перспективны при использовании в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния для идентификации класса органических молекул, обнаружение которых требует их дополнительного окисления.